青岛市人造板产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

普通胶合板产品抽取样品5张，其中3张作为检验样品，2张作为备用样品；

细木工板产品抽取样品5张，其中3张作为检验样品，2张作为备用样品；

浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品抽取样品5张，其中3张作为检验样品，2张作为备用样品；

浸渍纸层压木质地板产品抽取样品不少于3.5平方米，其中不少于2平方米作为检验样品，不少于1.5平方米作为备用样品；

实木复合地板产品抽取样品不少于3.5平方米，其中不少于2平方米作为检验样品，不少于1.5平方米作为备用样品。

2 检验依据

表1  普通胶合板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T9846-2015 | GB/T9846-2015 GB/T17657-2013 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T9846-2015 | GB/T9846-2015 GB/T17657-2013 |
| 3 | 静曲强度 | GB/T9846-2015 | GB/T9846-2015 GB/T17657-2013 |
| 4 | 弹性模量 | GB/T9846-2015 | GB/T9846-2015 GB/T17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB18580-2017 | GB18580-2017 GB/T17657-2013 |

表2  实木复合地板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T18103-2013 | GB/T18103-2013 GB/T17657-1999 |
| 2 | 浸渍剥离 | GB/T18103-2013 | GB/T18103-2013 |
| 3 | 静曲强度 | GB/T18103-2013 | GB/T18103-2013 GB/T17657-1999 |
| 4 | 弹性模量 | GB/T18103-2013 | GB/T18103-2013 GB/T17657-1999 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T18103-2013 | GB/T18103-2013 GB/T 15036.2-2009 |
| 6 | 漆膜附着力 | GB/T18103-2013 | GB/T18103-2013 GB/T4893.4-1985 |
| 7 | 表面耐污染 | GB/T18103-2013 | GB/T18103-2013 GB/T17657-1999 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB18580-2017 | GB18580-2017 GB/T17657-2013 |

表3  浸渍纸层压木质地板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T18102-2007 | GB/T18102-2007 GB/T17657-1999 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T18102-2007 | GB/T18102-2007 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T18102-2007 | GB/T18102-2007 GB/T15102-2006 GB/T17657-1999 |
| 4 | 内结合强度 | GB/T18102-2007 | GB/T18102-2007 GB/T17657-1999 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T18102-2007 | GB/T18102-2007 |
| 6 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T18102-2007 | GB/T18102-2007 GB/T17657-1999 |
| 7 | 甲醛释放量 | GB18580-2017 | GB18580-2017 GB/T17657-2013 |

表4细木工板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横向静曲强度 | GB/T5849-2016 | GB/T5849-2016 GB/T17657-2013 |
| 2 | 甲醛释放量 | GB18580-2017 | GB18580-2017 GB/T17657-2013 |

表5  浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸渍剥离 | GB/T34722-2017 | GB/T34722-2017 GB/T17657-2013 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T34722-2017 | GB/T34722-2017 GB/T17657-2013 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T34722-2017 | GB/T34722-2017 GB/T17657-2013 |
| 4 | 表面耐磨 | GB/T34722-2017 | GB/T34722-2017 GB/T17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB18580-2017 | GB18580-2017 GB/T17657-2013 |

检验方法依据包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

GB/T 9846-2015    普通胶合板

GB/T 18103-2013   实木复合地板

GB/T 18102-2007   浸渍纸层压木质地板

GB/T5849-2016    细木工板

GB/T 34722-2017  浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB 18580-2017    室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。