青岛市建筑外墙用涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每种产品抽取样品2桶（3kg/桶，当独立包装产品质量≤5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装），其中1桶作为检验样品，1桶作为备用样品。

如需配套底漆，抽取底漆2份，每份不少于500g，一份为检验样品，一份为备用样品。

2 检验依据

表  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020/6.2.1 | GB 18582-2020/6.2.1 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020/6.2.3 | GB/T 23990-2009 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020/6.2.2 | GB/T 23993-2009 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020/6.2.5 | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020/6.2.4 | GB/T 30647-2014 |
| 6 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014/5.6 | GB/T 9268-2008 |
| 7 | 对比率 | GB/T 9755-2014/5.14 | GB/T 23981-2009 |
| 8 | 耐水性 | GB/T 9755-2014/5.10 | GB/T 1733-1993 |
| 9 | 耐碱性 | GB/T 9755-2014/5.9 | GB/T 9266-2009 |
| 10 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014/5.15 | GB/T 9755-2014附录C |
| 11 | 耐沾污性 | GB/T 9755-2014/5.17 | GB/T 9780-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

相关产品标准

GB 18582-2020        建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB/T 9755-2014       合成树脂乳液外墙涂料

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。