青岛市建筑防水涂料产品质量监督抽查实施细则

（2023年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。抽取样品数量见表1

表1 抽取样品数量

| 序号 | 抽取样品名称 | 抽样数量（kg） | 检验样品数量（kg） | 备用样品数量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯防水涂料 | 至少14 | 至少7 | 至少7 |
| 2 | 聚合物水泥防水涂料 | 至少24 | 至少12 | 至少12 |
| 3 | 水乳型沥青防水涂料 | 至少10 | 至少5 | 至少5 |
| 4 | 喷涂聚脲防水涂料 | 至少100 | 至少50 | 至少50 |
| 5 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 至少12 | 至少6 | 至少6 |
| 注：抽取样品数量时应在满足抽取的检验样品和备用样品数量基础上，整桶抽取（喷涂聚脲防水涂料除外）不拆原包装 |

2 检验依据

表2  聚氨酯防水涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 19250 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 19250 |
| 3 | 撕裂强度 | GB/T 19250 |
| 4 | 低温弯折性 | GB/T 16777-2008 |
| 5 | 不透水性 | GB/T 19250 |
| 6 | 固体含量 | GB/T 19250 |
| 7 | 粘结强度 | GB/T 16777-2008 |
| 8 | 定伸时老化（加热老化） | GB/T 16777-2008 |
| 9 | 热处理（80℃，168h） | GB/T 16777-2008 |
| 10 | 吸水率 | GB/T 19250 |
| 11 | 苯 | JC 1066-2008 |
| 12 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | JC 1066-2008 |
| 13 | 苯酚 | GB/T 19250 |
| 14 | 蒽 | GB/T 19250 |
| 15 | 萘 | GB/T 19250 |
| 16 | 游离TDI | JC 1066-2008 |
| 17 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066-2008 |

表3  聚合物水泥防水涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 | GB/T 23445 |
| 2 | 拉伸强度（无处理） | GB/T 23445 |
| 3 | 拉伸强度（加热处理后保持率） | GB/T 23445 |
| 4 | 拉伸强度（浸水处理后保持率） | GB/T 23445 |
| 5 | 断裂伸长率（无处理） | GB/T 23445 |
| 6 | 断裂伸长率（加热处理） | GB/T 23445 |
| 7 | 断裂伸长率（浸水处理） | GB/T 23445 |
| 8 | 低温柔性(φ10mm棒) | GB/T 23445 |
| 9 | 不透水性(0.3MPa,30min) | GB/T 23445 |
| 10 | 粘结强度（无处理） | GB/T 23445 |
| 11 | 粘结强度（潮湿基层） | GB/T 23445 |
| 12 | 粘结强度（浸水处理） | GB/T 23445 |
| 13 | 游离甲醛 | JC 1066-2008 |
| 14 | 氨 | JC 1066-2008 |
| 15 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066-2008 |
| 16 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066-2008 |

表4 水乳型沥青防水涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066-2008 |
| 2 | 游离甲醛 | JC 1066-2008 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066-2008 |
| 4 | 氨 | JC 1066-2008 |
| 5 | 固体含量 | JC/T 408 |
| 6 | 耐热度 | JC/T 408 |
| 7 | 不透水性 | JC/T 408 |
| 8 | 粘结强度 | JC/T 408 |
| 9 | 低温柔度（标准条件） | JC/T 408 |
| 10 | 低温柔度（热处理） | JC/T 408 |
| 11 | 断裂伸长率（标准条件） | JC/T 408 |
| 12 | 断裂伸长率（热处理） | JC/T 408 |

表5  喷涂聚脲防水涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 | GB/T 23446 |
| 2 | 拉伸强度 | GB/T 23446 |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 23446 |
| 4 | 撕裂强度 | GB/T 23446 |
| 5 | 低温弯折性 | GB/T 16777-2008 |
| 6 | 不透水性 | GB/T 23446 |
| 7 | 加热伸缩率 | GB/T 16777-2008 |
| 8 | 粘结强度 | GB/T 23446 |
| 9 | 吸水率 | GB/T 23446 |
| 10 | 定伸时老化（加热老化） | GB/T 23446 |
| 11 | 碱处理 | GB/T 23446 |
| 12 | 热处理 | GB/T 23446 |
| 13 | 酸处理 | GB/T 23446 |
| 14 | 盐处理 | GB/T 23446 |

表6  非固化橡胶沥青防水涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固含量 | JC/T 2428 |
| 2 | 延伸性 | JC/T 2428 |
| 3 | 低温柔性 | JC/T 2428 |
| 4 | 耐热性 | JC/T 2428 |
| 5 | 热老化 | JC/T 2428 |
| 6 | 耐酸性（2%H2SO4溶液) | JC/T 2428 |
| 7 | 耐碱性[0.1%NaOH+Ca(OH)2溶液] | JC/T 2428 |
| 8 | 耐盐性（3%NaCl溶液） | JC/T 2428 |
| 9 | 自愈性 | JC/T 2428 |
| 10 | 渗油性 | JC/T 2428 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 19250-2013 聚氨酯防水涂料

GB/T 23445-2009 聚合物水泥防水涂料

JC/T 408-2005 水乳型沥青防水涂料

JC 1066-2008 建筑防水涂料中有害物质限量

GB/T 23446-2009 喷涂聚脲防水涂料

JC/T 2428-2017 非固化橡胶沥青防水涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。