青岛市建筑用夹层玻璃产品质量监督抽查实施细则

（2023年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次产品抽取样品71块，其中37块作为检验样品，34块作为备用样品。

表1  制样尺寸

| 序号 | 检验项目 | 样品规格/mm | 样品数量（块） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验样 | 备用样 | 小计 |
| 1 | 厚度偏差 | 300×300 | 3 | / | 3 |
| 2 | 耐热性 | 300×300 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | 耐湿性 | 300×300 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | 耐辐照性 | 300×76 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | 落球冲击剥离性能 | 610×610 | 12 | 12 | 24 |
| 6 | 霰弹袋冲击性能 | 1930×864 | 4 | 4 | 8 |

注：检验样和备用样均包括了标准允许追加试验的样品。

因厚度偏差试验后样品无破坏，复验时采用原样进行检验。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB 15763.3-2009/7.3.3 |
| 2 | 耐热性 | GB 15763.3-2009/7.8 |
| 3 | 耐湿性 | GB/T 5137.3-2002/7.9 |
| 4 | 耐辐照性 | GB 15763.3-2009/7.10、GB/T 5137.3-2002 |
| 5 | 落球冲击剥离性能 | GB 15763.3-2009/7.11 |
| 6 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763.3-2009/7.12 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15763.3-2009  建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。