青岛市铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则

（2023年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽取样品应为同一规格、同一批次、同一牌号、同一状态的产品。从抽查样品中抽取2根基材，分别编号1#、2#，在每根基材上连续截取2段样品，每段长1000mm，同一根基材上截取的2段样品分别对应编号：1#-a，1#-b，2#-a，2#-b，其中1#-a、2#-a作为检验样品，1#-b、2#-b作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 抗拉强度Rm | GB/T 16865-2013 GB/T 5237.1-2017 |
|  |  | 规定非比例延伸强度RP0.2 | GB/T 16865-2013 GB/T 5237.1-2017 |
|  |  | 断后伸长率A50 | GB/T 16865-2013 GB/T 5237.1-2017 |
| 2 | 化学成分（Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Cr、Zn、Ti） | GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.12-2020 GB/T 5237.1-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

检验方法依据包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 第1部分：基材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。