青岛市木制柜产品质量监督抽查实施细则

（2023年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每种产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求(4.2中基本项目) | QB/T 2530-2011 |
| 2 | 漆膜涂层理化性能 | 附着力 | GB/T 4893.4-2013 |
|  |  | 耐磨 | GB/T 4893.8-2013 |
|  |  | 耐干热 | GB/T 4893.3-2020 |
|  |  | 耐湿热 | GB/T 4893.2-2020 |
|  |  | 耐液性 | GB/T 4893.1-2021 |
|  |  | 抗冲击 | GB/T 4893.9-2013 |
| 3 | 其他饰面层理化性能 | 表面耐磨 | GB/T 17657-1999 |
|  |  | 表面耐干热 | GB/T 17657-1999 |
|  |  | 耐香烟灼烧 | GB/T 17657-1999 |
|  |  | 表面耐冷热循环 | GB/T 17657-1999 |
|  |  | 耐液性 | GB/T 4893.1-2021 |
|  |  | 抗冲击 | GB/T 4893.9-2013 |
| 4 | 五金配件电镀层理化性能 | 耐盐雾 | QB/T 3826-1999 |
| 5 | 力学性能 | 结构和底架强度试验 | GB/T 10357.5-2011 |
|  |  | 推拉构件结构强度 试验 | GB/T 10357.5-2011 |
|  |  | 推拉构件强度试验 | GB/T 10357.5-2011 |
|  |  | 拉门垂直加载试验 | GB/T 10357.5-2011 |
|  |  | 拉门水平加载试验 | GB/T 10357.5-2011 |
|  |  | 拉门猛关试验 | GB/T 10357.5-2011 |
| 6 | 有害物质限量 | 甲醛释放量 | GB 18584-2001 |
|  |  | 重金属含量 | GB 18584-2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 2530-2011  木制柜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。