青岛市食品接触用纸包装及容器等制品产品质量监督抽查实施细则

（2023年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每种产品抽取样品数量、检验样品数量、备用样品数量见表1。

表1

| 序号 | 样品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食品包装用纸、纸板、纸吸管 | 每批次产品抽取150张/根，其中100张/根作为检验样品，50张/根作为备用样品。（若产品最小销售包装为密封包装且每包数量不是50张/根，为避免抽样时破坏原包装，可适当调整抽样数量，保证检样不少于100张/根，备样不少于50张/根。每批次产品抽查样品总质量应不少于300g，其中检样、备样按比例2:1抽取。） |
| 2 | 食品包装用纸袋、纸盒、纸餐具 | 每批次产品抽取样品60个，其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg,不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取） |
| 3 | 食品包装用纸杯 | 每批次产品抽取样品100个，其中50个作为检验样品，50个作为备用样品。 |

2 检验依据

表2 纸杯

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2011 GB/T 27590-2022 |
| 02 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 GB/T 27590-2022 |
| 03 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 GB 4806.7-2016 |
| 04 | 铅 | GB 31604.34-2016 |
| 05 | 砷 | GB 31604.38-2016 |
| 06 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 07 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 08 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 09 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 10 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 11 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 12 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 13 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |

表3  其他类食品包装用纸制品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 GB 4806.7-2016 |
| 02 | 铅 | GB 31604.34-2016 |
| 03 | 砷 | GB 31604.38-2016 |
| 04 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 05 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 06 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 07 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 11 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 27590-2011纸杯

GB/T 27590-2022纸杯

GB/T 28120-2011面粉纸袋

GB/T 27591-2011 纸碗

GB/T 36392-2018 食品包装用淋膜纸和纸板

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

《食品相关产品生产许可实施细则（二）食品用纸包装、容器等制品部分》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3 其他情况说明

不复检情形：

根据GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”和卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条：“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物指标不合格不进行复检。