青岛市休闲服装产品质量监督抽查实施细则

（2023年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每种产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | GB/T 7573 |
| 2 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920 |
| 3 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920 |
| 4 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921 |
| 5 | 标识 | GB/T5296.4 |
| 6 | 纤维含量 | FZ/T 01057 GB/T 2910等 |
| 7 | 耐光色牢度 | GB/T 8427-2008/2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401   国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 2662	 棉服装

GB/T 18132	 丝绸服装

GB/T 22700   水洗整理服装

GB/T 22849   针织T恤衫

GB/T 26384   针织棉服装

GB/T 26385   针织拼接服装

FZ/T 43015   桑蚕丝针织服装

FZ/T 73010    针织工艺衫

FZ/T 73020    针织休闲服装

FZ/T 73026    针织裙套

FZ/T 73029    针织裤

FZ/T 73032    针织牛仔服装

FZ/T 81004    连衣裙、裙套

FZ/T 81006    牛仔服装

FZ/T 81007    单、夹服装

FZ/T 81010    风衣

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。