
青岛市食品接触用塑料包装容器、工具等制品产品质量专项监督抽查实施细则
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1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
每种产品抽取样品数量、检验样品数量、备用样品数量见表1。

表1

	序号
	样品种类
	抽样数量

	1
	非复合膜袋
	膜类产品：每批次产品抽取样品1卷，将卷膜外层除去2m，抽取2m，其中1m作为检验样品，1m作为备用样品。

袋类产品：每批次产品抽取样品20个，其中10个作为检验样品，10个作为备用样品。
保鲜膜类产品：每批次产品抽取样品2卷，其中1卷作为检验样品，1卷作为备用样品。

	2
	复合膜袋
	膜类产品：每批次产品抽取样品1卷，将卷膜外层除去2m，抽取2m，其中1m作为检验样品，1m作为备用样品。
袋类产品：每批次产品抽取20个，其中10个作为检验样品，10个作为备用样品。

	3
	容器（瓶、瓶坯等）
	每批次产品抽取样品10个，其中5个作为检验样品，5个作为备用样品。

	4
	工具（塑料一次性餐饮具）
	每批次产品抽取样品20个，其中10个作为检验样品，10个作为备用样品。

	5
	容器（塑料盖）
	每批次产品抽取样品20个，其中10个作为检验样品，10个作为备用样品。

	6
	卷材、片材
	每批次产品抽取样品2㎡，其中1㎡作为检验样品，1㎡作为备用样品

	7
	容器（塑料罐、桶）
	每批次产品抽取样品4个，其2个作为检验样品，2个作为备用样品

	8
	容器（口杯）
	每批次产品抽取样品4个，其中2个作为检验样品，2个作为备用样品

	9
	工具（吸管、塑料盒、塑料托盒等）
	每批次产品抽取样品20个，其中10个作为检验样品，10个作为备用样品。


2 检验依据
表2复合膜、袋检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	01
	拉断力
	GB/T 1040.3-2006


表3非复合膜、袋检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	01
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016


表4塑料容器、工具检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	01
	高锰酸钾消耗量
	GB31604.2-2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

GB/T 10004-2008  包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 18192-2008  液体食品无菌包装用纸基复合材料

GB/T 19741-2005  液体食品包装用塑料复合膜、袋

GB/T 21302-2007  包装用复合膜、袋通则

GB/T 28117-2011  食品包装用多层共挤膜、袋

GB/T 28118-2011  食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

BB/T 0041-2007   包装用多层共挤阻隔膜通则

QB/T 1871-1993   双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜
GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 10457-2021 聚乙烯自粘保鲜膜
GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜
GB/T 21661-2020 塑料购物袋
GB/T 24984-2010 日用塑料袋
GB/T 27740-2011 流延聚丙烯（CPP）薄膜

BB/T 0014-2011 夹链自封袋
BB/T 0039-2013 商品零售包装袋
QB/T 2357-1998 聚酯（PET）无汽饮料瓶
QB/T 2460-1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐

QB/T 2818-2006聚烯烃注塑包装桶

BB/T 0060-2012包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯

GB/T 17876-2010 包装容器 塑料防盗瓶盖

BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB/T 41167—2021 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求

GB/T 38082-2019 生物降解塑料购物袋

GB/T 41168—2021食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋

GB/T 41169—2021食品包装用纸铝塑复合膜、袋
《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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