青岛市建筑防水涂料产品质量监督抽查实施细则

（2025年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

聚氨酯防水涂料：在每批产品中随机抽取两组样品，第一组样品平均分成二份，重量各≥5kg，用于检验及备用，第二组样品也平均分成二份，重量各≥2kg，用于单项复验及备用单项复验。多组分产品按配比抽取，每一份样、每个组分应单独包装。

聚合物水泥防水涂料：在每批产品中随机抽取三组样品，第一组样品平均分成二份，重量各≥6kg，用于检验及备用，第二、第三组样品各平均分成二份，重量各≥3kg，用于双倍单项复验及备用单项复验。液体组分与固体组分按配比抽取，每一份样、每个组分应单独包装。

水乳型沥青防水涂料：在每批产品中随机抽取三组样品，第一组样品平均分成二份，重量各≥3kg，用于检验及备用，第二、第三组样品各平均分成二份，重量各≥1kg，用于双倍单项复验及备用单项复验。每一份样应单独包装。

聚合物乳液建筑防水涂料：在每批产品中随机抽取两组样品，第一组样品平均分成二份，重量各≥5kg，用于检验及备用，第二组样品平均分成二份，重量各≥2.5kg，用于单项复验及备用单项复验。每一份样应单独包装。

喷涂聚脲防水涂料：在每批产品中随机抽取三组样品，第一组样品平均分成二份，重量各≥40kg，用于检验及备用，第二、第三组样品各平均分成二份，重量各≥20kg，用于单项双倍复验及备用单项复验。每一份样应单独包装。

非固化橡胶沥青防水涂料：在每批产品中随机抽取两组样品，第一组样品平均分成二份，重量各≥4kg，用于检验及备用，第二组样品也平均分成二份，重量各≥2kg，用于单项复验及备用单项复验。每一份样应单独包装。

2 检验依据

表1  聚氨酯防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066 |
| 2 | 苯 | JC 1066 |
| 3 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | JC 1066 |
| 4 | 苯酚 | JC 1066 |
| 5 | 蒽 | JC 1066 |
| 6 | 萘 | JC 1066 |
| 7 | 游离TDI | JC 1066 |
| 8 | 固体含量 | GB/T 19250 |
| 9 | 拉伸强度 | GB/T 19250 |
| 10 | 断裂伸长率 | GB/T 19250 |
| 11 | 撕裂强度 | GB/T 19250 |
| 12 | 低温弯折性 | GB/T 16777 |
| 13 | 不透水性 | GB/T 19250 |
| 14 | 粘结强度 | GB/T 16777 |
| 15 | 吸水率 | GB/T 19250 |
| 16 | 定伸时老化（加热老化） | GB/T 16777 |
| 17 | 热处理（80℃，168h） | GB/T 16777 |

表2  聚合物水泥防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 23993 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066 |
| 4 | 氨 | JC 1066 |
| 5 | 固体含量 | GB/T 23445 |
| 6 | 拉伸强度（无处理） | GB/T 23445 |
| 7 | 拉伸强度（加热处理后保持率） | GB/T 23445 |
| 8 | 拉伸强度（浸水处理后保持率） | GB/T 23445 |
| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| 9 | 断裂伸长率（无处理） | GB/T 23445 |
| 10 | 断裂伸长率（加热处理） | GB/T 23445 |
| 11 | 断裂伸长率（浸水处理） | GB/T 23445 |
| 12 | 低温柔性(φ10mm棒) | GB/T 23445 |
| 13 | 粘结强度（无处理） | GB/T 23445 |
| 14 | 粘结强度（潮湿基层） | GB/T 23445 |
| 15 | 粘结强度（浸水处理） | GB/T 23445 |
| 16 | 不透水性(0.3MPa，30min) | GB/T 23445 |

表3 水乳型沥青防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 23993 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066 |
| 4 | 氨 | JC 1066 |
| 5 | 固体含量 | JC/T 408 |
| 6 | 耐热度 | JC/T 408 |
| 7 | 不透水性 | JC/T 408 |
| 8 | 粘结强度 | JC/T 408 |
| 9 | 低温柔度（标准条件） | JC/T 408 |
| 10 | 低温柔度（热处理） | JC/T 408 |
| 11 | 断裂伸长率（标准条件） | JC/T 408 |
| 12 | 断裂伸长率（热处理） | JC/T 408 |

表4  聚合物乳液建筑防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | GB/T 41078 |
| 2 | 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 | GB/T 23990 |
| 3 | 氨 | GB/T 41078 |
| 4 | 甲醛含量 | GB/T 23993 |
| 5 | 固体含量 | GB/T 16777 |
| 6 | 拉伸性能（标准状态） | JC/T 864 |
| 7 | 撕裂强度 | JC/T 864 |
| 8 | 低温弯折 | GB/T 16777 |
| 9 | 不透水性 | JC/T 864 |
| 10 | 粘结强度（标准状态） | GB/T 16777 |
| 11 | 粘结强度（潮湿基层） | JC/T 864 |
| 12 | 热处理（80℃，336h） | JC/T 864 |
| 13 | 碱处理[0.1%NaOH+饱和Ca(OH)2溶液，168h] | JC/T 864 |
| 14 | 酸处理（2%H2SO4溶液，168h） | JC/T 864 |

表5  喷涂聚脲防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 | GB/T 23446 |
| 2 | 拉伸强度 | GB/T 23446 |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 23446 |
| 4 | 撕裂强度 | GB/T 23446 |
| 5 | 低温弯折性 | GB/T 16777 |
| 6 | 不透水性 | GB/T 23446 |
| 7 | 加热伸缩率 | GB/T 16777 |
| 8 | 粘结强度 | GB/T 23446 |
| 9 | 吸水率 | GB/T 23446 |
| 10 | 定伸时老化（加热老化） | GB/T 23446 |
| 11 | 热处理 | GB/T 23446 |
| 12 | 酸处理 | GB/T 23446 |
| 13 | 盐处理 | GB/T 23446 |

表6  非固化橡胶沥青防水涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固含量 | JC/T 2428 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 2 | 延伸性 | JC/T 2428 |
| 3 | 低温柔性 | JC/T 2428 |
| 4 | 耐热性 | JC/T 2428 |
| 5 | 热老化 | JC/T 2428 |
| 6 | 耐酸性（2%H2SO4溶液) | JC/T 2428 |
| 7 | 耐碱性[0.1%NaOH+Ca(OH)2溶液] | JC/T 2428 |
| 8 | 耐盐性（3%NaCl溶液） | JC/T 2428 |
| 9 | 自愈性 | JC/T 2428 |
| 10 | 渗油性 | JC/T 2428 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 19250 聚氨酯防水涂料

GB/T 23445 聚合物水泥防水涂料

JC/T 408 水乳型沥青防水涂料

JC/T 864  聚合物乳液建筑防水涂料

JC 1066 建筑防水涂料中有害物质限量

GB/T 23446 喷涂聚脲防水涂料

JC/T 2428 非固化橡胶沥青防水涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。