青岛市溶剂型油漆产品质量监督抽查实施细则

（2025年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每种产品抽取样品主剂2桶（2kg/桶，当独立包装产品质量≤5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装），其余组分按配比抽取适量样品2桶，与主剂共同封装，贴好封条。其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。在贮罐、大桶或其他较大容器中抽取样品：由于涂料易产生分层、沉底等情况，取样前应使用合适的搅拌工具将样品搅拌均匀。

2 检验依据

表1 醇酸树脂清漆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 25251-2010 |
| 2 | 施工性 | GB/T 25251-2010 |
| 3 | 漆膜外观 | GB/T 25251-2010 |
| 4 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979表干乙法、实干甲法 |
| 5 | 不挥发物含量 | GB/T 25251-2010、 GB/T 1725-2007 |
| 6 | 弯曲试验 | GB/T 6742-2007、 GB/T 25251-2010 |
| 7 | 回粘性 | GB/T 1762-1980 |
| 8 | 耐水性（6h） | GB/T 25251-2010、 GB/T 1733-1993甲法、 GB/T 1766-2008 |
| 9 | 耐挥发油性（4h） | GB/T 25251-2010、 GB/T 9274-1988甲法、 GB/T 1766-2008 |

表2 醇酸树脂色漆（底漆）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 25251-2010 |  |
| 2 | 施工性 | GB/T 25251-2010 |  |
| 3 | 漆膜外观 | GB/T 25251-2010 |  |
| 4 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979表干乙法、实干甲法 |  |
| 5 | 划格试验 | GB/T 9286-1988、 GB/T 25251-2010 |  |
| 6 | 打磨性 | GB 25251-2010 |  |
| 7 | 结皮性（48h） | GB 25251-2010 |  |
| 8 | 耐盐水性（3%NaCl） | GB/T 25251-2010、 GB/T 9274-1988甲法、 GB/T 1766-2008 |  |

表3 醇酸树脂色漆（调合漆）

| 序号 |  | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 |  | GB/T 25251-2010 |
| 2 | 施工性 |  | GB/T 25251-2010 |
| 3 | 漆膜外观 |  | GB/T 25251-2010 |
| 4 | 干燥时间 |  | GB/T 1728-1979表干乙法、实干甲法 |
| 5 | 不挥发物含量 |  | GB/T 25251-2010、 GB/T 1725-2007 |
| 6 | 遮盖力 |  | GB/T 1726-1979甲法 |
| 7 | 硬度 |  | GB 25251-2010、 GB/T 1730-2007 |
| 8 | 结皮性（48h） |  | GB 25251-2010 |

表4 醇酸树脂色漆（磁漆）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 25251-2010 |  |
| 2 | 施工性 | GB/T 25251-2010 |  |
| 3 | 漆膜外观 | GB/T 25251-2010 |  |
| 4 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979表干乙法、实干甲法 |  |
| 5 | 不挥发物含量 | GB/T 25251-2010、 GB/T 1725-2007 |  |
| 6 | 遮盖力 | GB/T 1726-1979甲法 |  |
| 7 | 硬度 | GB 25251-2010、 GB/T 1730-2007 |  |
| 8 | 弯曲试验 | GB/T 6742-2007、 GB/T 25251-2010 |  |
| 9 | 结皮性（48h） | GB 25251-2010 |  |
| 10 | 耐水性（8h） | GB/T 25251-2010 GB/T 1733-1993甲法 GB/T 1766-2008 |  |
| 11 | 耐挥发油性（4h） | GB/T 25251-2010、 GB/T 9274-1988甲法、 GB/T 1766-2008 |  |

表5溶剂型聚氨酯涂料(双组分)

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | HG/T 2454-2014 |  |
| 2 | 不挥发物含量 | HG/T 2454-2014、 GB/T 1725-2007 |  |
| 3 | 涂膜外观 | HG/T 2454-2014 |  |
| 4 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979表干乙法、实干甲法 |  |
| 5 | 耐冲击性 | GB/T 1732-1993 |  |
| 6 | 弯曲试验 | GB/T 6742-2007 |  |
| 7 | 划格试验(限II型) | GB/T 9286-1998 |  |
| 8 | 耐酸性（50g/L H2SO4） | HG/T 2454-2014、 GB/T 9274-1988浸泡法、 GB/T 1766-2008 |  |
| 9 | 耐碱性[饱和Ca（OH）2溶液] (限I型) | HG/T 2454-2014、 JTJ 275-2000附录C.1、 GB/T 1766-2008 |  |
| 10 | 耐碱性（20g/L NaOH）(限II型面漆) | HG/T 2454-2014、 GB/T 9274-1988浸泡法、 GB/T 1766-2008 |  |
| 11 | 耐盐雾性(限II型面漆) | GB/T 1771-2007、 HG/T 2454-2014、 GB/T 1766-2008 |  |

表6 富锌底漆

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | HG/T 3668-2020 |  |
| 2 | 不挥发物含量 | HG/T 3668-2020、 GB/T 1725-2007、 GB/T 34682-2017 |  |
| 3 | 不挥发物中金属锌含量 | HG/T 3668-2020 |  |
| 4 | 适用期 | HG/T 3668-2020、 GB/T 31416-2015 |  |
| 5 | 施工性能 | HG/T 3668-2020 |  |
| 6 | 涂膜外观 | HG/T 3668-2020 |  |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 1728-2020表干指触法、实干压滤纸法 |  |
| 8 | 耐冲击性（正冲）(限II型) | GB/T 1732-2020 |  |
| 9 | 耐盐雾性 | HG/T 3668-2020、 GB/T 1771-2007、 GB/T 1766-2008 |  |

表7 氯化橡胶防腐涂料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中的状态 | GB/T 25263-2010 |  |
| 2 | 细度 | GB/T 6753.1-2007 |  |
| 3 | 施工性 | GB/T 25263-2010 |  |
| 4 | 不挥发物含量 | GB/T 25263-2010、 GB/T 1725-2007 |  |
| 5 | 漆膜外观 | GB/T 25263-2010 |  |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979表干乙法、实干甲法 |  |
| 7 | 弯曲试验 | GB/T 6742-2007 |  |
| 8 | 耐碱性（0.5%NaOH溶液，48h）(限中间层漆、面漆) | GB/T 25263-2010、 GB/T 9274-1988甲法、 GB/T 1766-2008 |  |
| 9 | 耐盐雾性，600h(限面漆) | GB/T 25263-2010、 GB/T 1771-2007、 GB/T 1766-2008 |  |
| 10 | 耐盐水性（3%NaCl溶液，168h）(限底漆) | GB/T 25263-2010、 GB/T 9274-1988甲法、 GB/T 1766-2008 |  |
| 11 | 划格试验(限底漆) | GB/T 9286-1998 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 25251-2010        醇酸树脂涂料

GB/T 25263-2010        氯化橡胶防腐涂料

HG/T 2454-2014         溶剂型聚氨酯涂料(双组分)

HG/T 3668-2020         富锌底漆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。