青岛市外墙涂料产品质量监督抽查实施细则

（2025年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每种产品抽取样品2桶（合成树脂乳液砂壁状建筑涂料：5kg/桶，其它：3kg/桶，当独立包装产品质量≤5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装），其中1桶作为检验样品，1桶作为备用样品。

如需配套底漆、面涂，则各抽取底漆、面涂2份，每份不少于500g，一份为检验样品，一份为备用样品。

2 检验依据

表1 合成树脂乳液外墙涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 GB/T 6750-2007 GB/T 23986-2009 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 GB/T 23990-2009B法 |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 4 | 可溶性重金属含量[镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量]（限色漆） | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 总铅（Pd）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 |
| 6 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 GB/T 9268-2008 A法 |
| 7 | 对比率 | GB/T 23981.1-2019聚酯膜法 |
| 8 | 耐水性 | GB/T 9755-2014 GB/T 1733-1993甲法 GB/T 1766-2008 |
| 9 | 耐碱性 | GB/T 9755-2014 GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 |
| 10 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014附录C |
| 11 | 耐沾污性 | GB/T 9755-2014 GB/T 9780-2013刷涂法B法 |

表2 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 GB/T 6750-2007 GB/T 23986-2009 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 GB/T 23990-2009B法 |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 4 | 可溶性重金属含量[镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量]（限色漆） | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 总铅（Pd）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 |
| 6 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 A法 |
| 7 | 耐沾污性(限外墙型) | GB/T 9780-2013 |
| 8 | 耐水性(限外墙型) | JG/T 24-2018 GB/T 1733-1993甲法 GB/T 1766-2008 |
| 9 | 耐碱性 | JG/T 24-2018 GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 |
| 10 | 粘结强度 | JG/T 24-2018 JG/T 157-2009 |

表3 水性多彩建筑涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 GB/T 6750-2007 GB/T 23986-2009 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 GB/T 23990-2009B法 |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 4 | 可溶性重金属含量[镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量]（限色漆） | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 总铅（Pd）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 |
| 6 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 A法 |
| 7 | 耐水性 | HG/T 4343-2012 GB/T 1733-1993甲法 GB/T 1766-2008 |
| 8 | 耐碱性 | HG/T 4343-2012 GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 |
| 9 | 耐洗刷性 | HG/T 4343-2012 GB/T 9266-2009 |
| 10 | 耐沾污性（限外用型） | HG/T 4343-2012 GB/T 9780-2005浸渍法 |

表4 弹性建筑涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 GB/T 6750-2007 GB/T 23986-2009 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 GB/T 23990-2009B法 |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 4 | 可溶性重金属含量[镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量]（限色漆） | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 总铅（Pd）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 |
| 6 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 A法 |
| 7 | 对比率（除外墙中涂） | GB/T 23981.1-2019聚酯膜法 |
| 8 | 耐沾污性（限外墙面涂） | JG/T 172-2014 GB/T 9780-2013 |
| 9 | 耐水性（限外墙型） | JG/T 172-2014 GB/T 1733-1993甲法 GB/T 1766-2008 |
| 10 | 耐碱性 | JG/T 172-2014 GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 |
| 11 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014 GB/T 528-2009 |
| 12 | 断裂伸长率(标准状态下) | JG/T 172-2014 GB/T 528-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18582-2020        建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB/T 9755-2014       合成树脂乳液外墙涂料

HG/T 4343-2012       水性多彩建筑涂料

JG/T 24-2018          合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

JG/T 172-2014         弹性建筑涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。