青岛市溶剂型木器涂料产品质量监督抽查实施细则

（2025年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

1.1溶剂型聚氨酯涂料：主剂1kg/桶×2桶，固化剂按配比抽取样品2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份。

1.2 硝基涂料：主剂0.8kg/桶×2桶，如有稀释剂按配比抽取样品2份。

1.3 醇酸涂料：主剂2kg/桶×2桶，如有稀释剂按配比抽取样品2份。

2 检验依据

- 表1 溶剂型聚氨酯涂料面漆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 6750 GB/T 9754 GB/T 23985 GB/T 1725 GB 18581 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647 |
| 3 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB/T 23991 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986 |
| 5 | 苯含量 | GB/T 23990 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990 |
| 7 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488 |
| 8 | 游离二异氰酸酯总和含量 | GB/T 18446 |
| 9 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992 |
| 10 | 铅笔硬度（擦伤） | GB/T 6739 |
| 11 | 附着力 | GB/T 9286 |
| 12 | 耐干热性 | GB/T 4893.3 GB/T 23997 |
| 13 | 耐水性 | GB/T 4893.1 GB/T 1766 GB/T 23997 |
| 14 | 耐碱性 | GB/T 4893.1 GB/T 1766 GB/T 23997 |
| 15 | 耐醇性 | GB/T 4893.1 GB/T 1766 GB/T 23997 |
| 16 | 耐磨性 | GB/T 1768 |

- 表2溶剂型聚氨酯涂料（双组分）底漆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 6750 GB/T 23985 GB/T 1725 GB 18581 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647 |
| 3 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB/T 23991 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986 |
| 5 | 苯含量 | GB/T 23990 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990 |
| 7 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488 |
| 8 | 游离二异氰酸酯总和含量 | GB/T 18446 |
| 9 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992 |
| 10 | 附着力 | GB/T 9286 |

- 表3硝基涂料面漆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 6750 GB/T 23985 GB/T 1725 GB 18581 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647 |
| 3 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB/T 23991 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986 |
| 5 | 苯含量 | GB/T 23990 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990 |
| 7 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488 |
| 8 | 甲醇含量 | GB/T 23986 |
| 9 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992 |
| 10 | 邻苯二甲酸酯总和含量 | GB/T 30646 |
| 11 | 回粘性 | GB/T 1762 GB/T 23998 |
| 12 | 附着力 | GB/T 9286 |
| 13 | 耐干热性 | GB/T 4893.3 GB/T 23998 |
| 14 | 耐水性 | GB/T 4893.1 GB/T 1766 GB/T 23998 |
| 15 | 耐碱性 | GB/T 4893.1 GB/T 1766 GB/T 23998 |

- 表4硝基涂料底漆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 6750 GB/T 23985 GB/T 1725 GB 18581 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647 |
| 3 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB/T 23991 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986 |
| 5 | 苯含量 | GB/T 23990 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990 |
| 7 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488 |
| 8 | 甲醇含量 | GB/T 23986 |
| 9 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992 |
| 10 | 邻苯二甲酸酯总和含量 | GB/T 30646 |
| 11 | 附着力 | GB/T 9286 |

- 表5溶剂型醇酸木器涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 6750 GB/T 23985 GB/T 1725 GB 18581 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647 |
| 3 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB/T 23991 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986 |
| 5 | 苯含量 | GB/T 23990 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990 |
| 7 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488 |
| 8 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992 |
| 9 | 附着力 | GB/T 9286 |
| 10 | 耐干热性 | GB/T 4893.3 GB/T 23995 |
| 11 | 耐水性 | GB/T 4893.1 GB/T 1766 GB/T 23995 |
| 12 | 耐碱性 | GB/T 4893.1 GB/T 1766 GB/T 23995 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18581  木器涂料中有害物质限量

GB/T 23997  室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

GB/T 23998  室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料

GB/T 23995  室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。