青岛市仿真饰品产品质量监督抽查实施细则

（2025年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽样数量见表1

表1  抽样数量

| 产品 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- |
| 仿真饰品1（成人仿真饰品、儿童仿真饰品2） | 至少2件 | 至少2件 |
| 注： - 若抽查样品含有金属部件，金属部件总重量（包括备用样品在内）不足8g时，需增加最小偶数件样品来满足金属部件总重量达到8g（检验样品与备用样品各占一半）。 - 儿童仿真饰品是指供14岁及14岁以下儿童配带的仿真饰品。 |  |  |

2 检验依据

表2 检验项目

| 序号 | 检测项目 |  |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害元素总含量1 |  | 镉Cd | GB/T 28021-2011 |
|  |  |  | 铅Pb |  |
|  |  |  | 汞Hg |  |
|  |  |  | 砷As |  |
|  |  |  | 六价铬Cr6+ | GB/T 28019-2011 |
| 2 | 有害元素溶出量2 | 锑Sb |  | GB/T 28021-2011 |
|  |  | 砷As |  |  |
|  |  | 钡Ba |  |  |
|  |  | 镉Cd |  |  |
|  |  | 铬Cr |  |  |
|  |  | 铅Pb |  |  |
|  |  | 汞Hg |  |  |
|  |  | 硒Se |  |  |
| 3 | 镍释放量 |  |  | GB/T 28485-2012 GB/T 19719-2005 |
| 注： 1、“有害元素总含量”项目仅适用于金属材料制作的仿真饰品及其仿真饰品中的金属材料部分； 2、“有害元素溶出量”项目仅适用于儿童仿真饰品。 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1标准依据

GB 28480-2012 饰品 有害元素限量的规定

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。