
青岛市农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法


以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。
每种产品抽取样品数量、检验样品数量、备用样品数量见表1。

表1 抽样数量

	序号
	样品种类
	抽取样品数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	2卷
	1卷
	1卷

	2
	农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜
	2m×2
	2m
	2m

	3
	农业用聚乙烯吹塑棚膜
	2m×2
	2m
	2m


2 检验依据
表2聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	厚度和厚度偏差*
	GB 13735-2017
GB/T 6672-2001

	2
	拉伸负荷
	GB/T 1040.3-2006

	3
	断裂标称应变
	GB/T 1040.3-2006

	4
	直角撕裂负荷
	QB/T 1130-1991

	注：对于在快速检测中发现的结果可疑样品，只进行*项目检验。


表3农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	厚度极限偏差及厚度平均偏差
	GB/T 6672-2001

	2
	拉伸强度
	GB/T 1040.3-2006

	3
	断裂标称应变
	GB/T 1040.3-2006

	4
	直角撕裂强度
	QB/T 1130-1991

	5
	透光率
	GB/T 2410-2008

	6
	雾度
	GB/T 2410-2008

	7
	初滴时间
	GB/T 20202-2019


表4农业用聚乙烯吹塑棚膜

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	厚度极限偏差及厚度平均偏差
	GB/T 6672-2001

	2
	拉伸强度
	GB/T 1040.3-2006

	3
	断裂标称应变
	GB/T 1040.3-2006

	4
	直角撕裂强度
	QB/T 1130-1991

	5
	透光率*
	GB/T 2410-2008

	6
	雾度*
	GB/T 2410-2008

	7
	初滴时间**
	GB/T 4455-2019

	注：*为Ⅰ型和Ⅱ型耐老化棚膜和流滴耐老化棚膜要求；**为流滴耐老化棚膜要求。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 13735-2017聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 20202-2019农业用乙烯-乙酸乙烯脂共聚物（EVA)吹塑棚膜

GB/T 4455-2019农业用聚乙烯吹塑棚膜

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
1

