
青岛市电线电缆（生产领域）产品质量监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法
1.1抽样方法
以随机方式在被抽样生产者的待销产品中抽取样品。
1.2抽样基数
抽查样品基数满足抽样数量即可。
1.3抽样范围
抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品。
1.4抽样数量
塑料绝缘控制电缆：每批次产品抽取样品40 米，其中20 米作为检验样品，20 米作为
备用样品。
挤包绝缘低压电力电缆：每批次产品抽取样品40 米，其中20 米作为检验样品，20 米
作为备用样品。
架空绝缘电缆：每批次产品抽取样品40 米，其中20 米作为检验样品，20 米作为备用
样品。
其他类电线电缆：每批次产品抽取样品50 米，其中30 米作为检验样品，20 米作为备
用样品。

成束阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品（非成束阻燃产品总长度+4X）米，其中（非成束阻燃检验样品长度+1.5X）米作为检验样品，（非成束阻燃备用样品长度+2.5X）米作为备用样品。X 为成束燃烧试验所需样品长度，计算公式如下：

A 类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-S)]  取整×3.5 米

B 类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-S)]  取整×3.5 米

C 类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-S)]  取整×3.5 米

D 类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-S)]   取整×3.5 米

以上计算公式中，D 为电缆成品外径，单位为毫米（mm）；S 为所有金属材料的截面积，单位为平方毫米（mm2）。

（注：以上所有样品数量均为最低值。）
表1电线电缆产品抽样数量
	序号
	产品种类
	抽样数量

	1
	塑料绝缘控制电缆
	40米

	2
	挤包绝缘中压电力电缆
	40米

	3
	挤包绝缘低压电力电缆
	40米

	4
	架空绝缘电缆
	40米

	5
	其他类电线电缆
	50米


2 检验依据
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	标志
	JB/T 8734.1

JB/T 8735.1

JB/T 10491.1-2004

JB/T 10491-2022

JG/T 441

JG/T 442

GB/T 5023.1

GB/T 12706.1
GB/T 12706.2
GB/T 12706.3
GB/T 9330

GB/T 5013.1

GB/T 19666

GB/T 6995.1

GB/T 6995.2

GB/T 6995.3

GB/T 6995.4

GB/T 6995.5

	2
	标识（绝缘线芯识别）
	

	2
	绝缘平均厚度
	GB/T 2951.11

GB/T 5023.2

GB/T 5013.2

	3
	绝缘最薄处厚度
	

	4
	绝缘偏心度
	

	5
	护套平均厚度
	

	6
	护套最薄处厚度
	

	7
	导体电阻
	GB/T 3956

GB/T 12706.1
GB/T 12706.2
GB/T 12706.3
GB/T 3048.4

GB/T 5023.2

GB/T 5013.2
JB/T 10491.1-2004

	8
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	9
	绝缘老化前断裂伸长率
	

	10
	绝缘老化后抗张强度
	

	11
	绝缘老化前后抗张强度变化率
	

	12
	绝缘老化后断裂伸长率
	

	13
	绝缘老化前后断裂伸长率变化率
	

	14
	绝缘热收缩
	GB/T 2951.13

	15
	绝缘热延伸
	GB/T 2951.21

	16
	绝缘热失重试验
	GB/T 2951.32

	17
	护套老化前抗张强度
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	18
	护套老化前断裂伸长率
	

	19
	护套老化后抗张强度
	

	20
	护套老化前后抗张强度变化率
	

	21
	护套老化后断裂伸长率
	

	22
	护套老化前后断裂伸长率变化率
	

	23
	护套热失重试验
	GB/T 2951.32

	24
	曲挠试验
	GB/T 5013.2—2008
GB/T 5023.2—2008

JB/T 8734.1—2016

	25
	单根垂直燃烧试验
	GB/T 18380.12-2008
GB/T 18380.13-2008
GB/T 18380.12-2022
GB/T 18380.13-2022

	26
	成束阻燃性能
	GB/T 18380.33—2008
GB/T 18380.34—2008
GB/T 18380.35—2008
GB/T 18380.36—2008
GB/T 18380.33—2022

GB/T 18380.34—2022

GB/T 18380.35—2022

GB/T 18380.36—2022

	27
	耐火性能
	GB/T 19216.21
GB/T 19666-2005
GB/T 19666-2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 12706.1  额定电压1kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1 部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 12706.2 额定电压1kV（Um=1.2kV）到 35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件  第2部分： 额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30 kV（Um=36 kV）电缆

GB/T 12706.3 额定电压1kV（Um=1.2kV）到 35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件  第3部分： 额定电压 35 kV（Um=40.5kV）电缆

GB/T 9330  塑料绝缘控制电缆
GB/T 12527  额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049  额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 5023.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.3  额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆
GB/T 5023.4  额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆
GB/T 5023.5  额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）
GB/T 19666-2019  阻燃和耐火电线电缆或光缆通则
GB/T 19666-2005  阻燃和耐火电线电缆通则
JB/T 8734.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2  额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线
JB/T 8734.3  额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆
JB/T 8734.4  额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线
JB/T 8734.5  额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线
JG/T 441  额定电压450/750V及以下双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线
JG/T 442  额定电压0.6/1kV双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆
JB/T 10491-2022 额定电压450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆
JB/T 10491.1-2004  额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分：一般规定
JB/T 10491.2-2004  额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆
JB/T 10491.3-2004  额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第3部分：耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆
JB/T 10491.4-2004  额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第4部分：耐热150℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆
GB/T 5013.1  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分 一般要求

GB/T 5013.3  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆
GB/T 5013.4  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆
GB/T 5013.5  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆
GB/T 5013.6  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆
JB/T 8735.1  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求
JB/T 8735.2  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：橡套软电缆
JB/T 8735.3  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分:橡皮绝缘编织软

电线
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
5

