
青岛市人造板产品质量监督抽查实施细则

（2026年）
1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。
普通胶合板产品抽取样品5张，其中3张作为检验样品，2张作为备用样品；

细木工板产品抽取样品5张，其中3张作为检验样品，2张作为备用样品；

浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品抽取样品5张，其中3张作为检验样品，2张作为备用样品；

浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板产品抽取样品5张，其中3张作为检验样品，2张作为备用样品；

浸渍纸层压木质地板产品抽取样品约7.0平方米，且不少于15片，其中约4.5平方米，且不少于9片作为检验样品；约2.5平方米，且不少于6片作为备用样品；
实木复合地板产品抽取样品约7.0平方米，且不少于15片，其中约4.5平方米，且不少于9片作为检验样品；约2.5平方米，且不少于6片作为备用样品。

2 检验依据
表1  普通胶合板检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 17657—2013

	2
	胶合强度
	GB/T 17657—2013

	3
	浸渍剥离
	GB/T 17657—2013

	4
	静曲强度
	GB/T 17657—2013

	5
	弹性模量
	GB/T 17657—2013

	6
	甲醛释放量
	GB/T 17657—2013


表2细木工板检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	含水率
	GB/T 17657—2013

	2
	横向静曲强度
	GB/T 17657—2013

	3
	浸渍剥离性能
	GB/T 17657—2013

	4
	表面胶合强度
	GB/T 17657—2013

	5
	甲醛释放量
	GB/T 17657—2013


表3  浸渍胶膜纸饰面胶合板检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	含水率
	GB/T 17657—2022

	2
	胶合强度
	GB/T 17657—2022

	3
	表面耐干热
	GB/T 17657—2022

	4
	表面耐龟裂
	GB/T 17657—2022

	5
	耐光色牢度
	GB/T 17657—2022

	6
	表面耐冷热循环
	GB/T 17657—2022

	7
	表面耐磨
	GB/T 17657—2022

	8
	甲醛释放限量
	GB 18580—2017


表4  浸渍胶膜纸饰面细木工板检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	含水率
	GB/T 17657—2022

	2
	浸渍剥离
	GB/T 17657—2022

	3
	表面耐磨
	GB/T 17657—2022

	4
	表面耐干热
	GB/T 17657—2022

	5
	表面耐龟裂
	GB/T 17657—2022

	6
	耐光色牢度
	GB/T 17657—2022

	7
	表面耐冷热循环
	GB/T 17657—2022

	8
	甲醛释放限量
	GB 18580—2017


表5  浸渍纸层压木质地板检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	含水率
	GB/T 17657—2013

	2
	吸水厚度膨胀率
	GB/T 17657—2013

	3
	表面胶合强度
	GB/T 17657—2013

	4
	内结合强度
	GB/T 17657—2013

	5
	表面耐划痕
	GB/T 17657—2013

	6
	表面耐磨
	GB/T 17657—2013

	7
	表面耐污染
	GB/T 17657—2013

	8
	表面耐龟裂
	GB/T 17657—2013

	9
	锁合力
	GB/T 18102—2020

	10
	耐光色牢度
	GB/T 17657—2013

	11
	甲醛释放量
	GB/T 17657—2013


表6  实木复合地板检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 17657—2022

	2
	浸渍剥离
	GB/T 18103—2022

	3
	静曲强度
	GB/T 17657—2022

	4
	漆膜表面耐磨
	GB/T 15036.2—2018

	5
	漆膜硬度
	GB/T 17657—2022

	6
	甲醛释放量
	GB/T 17657—2022


表7  浸渍纸层压实木复合地板检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 17657—2013

	2
	浸渍剥离性能
	GB/T 18103—2013

	3
	静曲强度
	GB/T 17657—2013

	4
	表面耐磨性能
	GB/T 17657—2013

	5
	耐光色牢度性能
	GB/T 17657—2013

	6
	甲醛释放量
	GB/T 17657—2013


表8  浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	吸水厚度膨胀率(24h/2h)
	GB/T 17657—2013

	2
	静曲强度
	GB/T 17657—2013

	3
	弹性模量
	GB/T 17657—2013

	4
	表面胶合强度
	GB/T 17657—2013

	5
	内结合强度
	GB/T 17657—2013

	6
	表面耐磨
	GB/T 17657—2013

	7
	表面耐龟裂
	GB/T 17657—2013

	8
	耐光色牢度
	GB/T 17657—2013

	9
	表面耐香烟灼烧
	GB/T 17657—2013

	10
	甲醛释放限量
	GB/T 17657—2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 9846—2015   普通胶合板
GB/T 18103—2022  实木复合地板

GB/T 24507—2020  浸渍纸层压实木复合地板
GB/T 18102—2020  浸渍纸层压木质地板
GB/T 5849—2016   细木工板

GB/T 34722—2025  浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB/T 15102—2017  浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

GB 18580—2017    室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 39600—2021  人造板及其制品甲醛释放量分级
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

