
青岛市食品接触用塑料包装容器、工具等制品产品质量监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样
1.1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者的待销产品中抽取样品。
1.2抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。
1.3抽样范围 

抽查产品种类包括食品接触用塑料包装容器（包含但不限于聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶，聚碳酸酯（PC）饮水罐，聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯，铝防盗瓶盖、塑料瓶盖、垫片，其他类塑料瓶坯、塑料桶、杯、瓶、盒、框等）、食品接触用塑料工具（刀、叉、勺、盒、碗、杯等塑料一次性餐具，聚丙烯饮用吸管，塑料菜板等其他类食品接触用塑料工具），复合膜袋，非复合膜袋，卷材、片材。
1.4抽样数量
每批次产品抽样数量见表1规定。
表1

	序号
	产品名称
	抽样数量

	1
	
	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶
	容量≤500mL的样品：抽取样品50个，其中40个作为检验样品，10个作为备用样品。
（2）500mL＜容量＜3L的样品：抽取抽取样品35个，其中20个作为检验样品，15个作为备用样品。
容量≥3L的样品：抽取抽取样品25个，其中15个作为检验样品，10个作为备用样品。

	2
	
	聚碳酸酯（PC）饮用水罐
	抽取样品20个，其中12个作为检验样品，8个作为备用样品。

	3
	
	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯
	抽取样品40个，其中30个作为检验样品，10个作为备用样品。

	4
	
	其他类塑料瓶坯、塑料桶、杯、瓶、盒、框等
	容量≤500mL的样品：抽取样品30个，其中20个作为检验样品，10个作为备用样品。
（2）500mL＜容量＜3L的样品：抽取抽取样品11个，其中9个作为检验样品，2个作为备用样品。
容量≥3L的样品：抽取抽取样品3个，其中2个作为检验样品，1个作为备用样品。

其他类塑料瓶坯：抽取样品40个，其中30个作为检验样品，10个作为备用样品。

塑料框：抽取样品10个，其中8个作为检验样品，2个作为备用样品。

	5
	
	铝防盗瓶盖、塑料瓶盖、垫片
	抽取样品100个，其中50个作为检验样品，50个作为备用样品。

	6
	食品接触用塑料包装工具
	刀、叉、勺、盒、碗、杯等塑料一次性餐具
	抽取样品120个，其中80个作为检验样品（包括微生物检样40个，单独封样），40个作为备用样品。
其中盒、碗、杯容量大于500mL时，抽取样品40个，其中30个作为检验样品（包括微生物检样10个，单独封样），10个作为备用样品。

	7
	
	聚丙烯饮用吸管
	抽取样品150个，其中100个作为检验样品，50个作为备用样品。

	8
	
	塑料菜板
	抽取样品3个，其中2个作为检验样品，1个作为备用样品。

	9
	
	其他食品用塑料包装（工具）
	抽取样品60个，其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。

	10
	非复合膜袋
	膜类产品：将膜卷外层除去2m，每批次产品抽取2.5m2×3，其中2.5m2×2作为检验样品，2.5m2份作为备用样品。

袋类产品：每批次产品抽取样品 60个（袋规格应不小于15cm×15cm），其中20个×2作为检验样品，20个作为备用样品。容量超过50L（kg）的2个作为检验样品，1个作为备用样品。.
保鲜膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，其中2卷作为检验样品，1卷作为备用样品。

	11
	复合膜袋
	膜类产品：将每卷膜外层除去2m，每批次产品随机抽取样品2.5m2×3×2，其中2.5m2×3作为检验样品，中2.5m2×3作为备用样品；对于执行标准为GB/T 18706-2008的液体食品保鲜包装用纸基复合膜类产品，GB/T 19741-2005的液体食品包装用塑料复合膜类产品，GB 4806.13-2023中的预期与食品直接接触、且不经消毒或清洗直接使用的复合膜类产品随机抽取2.5m2×3×3，其中2.5m2×3作为其他检验用样品，2.5m2×3作为微生物检验用样品，2.5m2×3作为备用样品。袋类产品：每批次产品随机抽取30个×3×2（袋规格应不小于15cm×15cm），其中30个×3作为检验样品，30个×3作为备用样品；对于执行标准为GB/T 18706-2008，GB/T 18454-2019，GB/T 19741-2005，GB 4806.13-2023中的预期与食品直接接触、且不经消毒或清洗直接使用的复合袋类产品每批次产品随机抽取30个×3×3（袋规格应不小于15cm×15cm），其中30个×3作为其他检验用样品，30个×3作为微生物检验用样品，30个×3作为备用样品。

	12
	卷材、片材
	每批次产品抽取样品8 m2，其中4 m2作为检验样品，4 m2作为备用样品


2 检验依据

表2-1 食品接触用塑料包装容器产品检验项目
	序号
	检验项目
	检测方法

	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶
	1
	密封性能
	GB/T 41167

	
	2
	跌落性能
	GB/T 41167

	
	3
	感官要求
	GB 4806.7

	
	4
	总迁移量
	GB 31604.8

	
	5
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2

	
	6
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9

	
	7
	脱色试验
	GB 31604.7

	
	8
	芳香族伯胺迁移总量 
	GB 31604.52

	
	9
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）
	GB 31604.21

	
	10
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）
	GB 31604.44

	聚碳酸酯（PC）饮用罐
	1
	密封性能
	GB/T 41000

	
	2
	跌落性能
	GB/T 41000

	
	3
	感官要求
	GB 4806.7

	
	4
	总迁移量
	GB 31604.8

	
	5
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2

	
	6
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9

	
	7
	脱色试验
	GB 31604.7

	
	8
	双酚A迁移量
	GB 31604.10

	
	9
	苯酚迁移量
	GB 31604.46

	
	10
	芳香族伯胺迁移总量 
	GB 31604.52

	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯
	1
	乙醛含量
	BB/T 0060

	
	2
	感官要求
	GB 4806.7

	
	3
	总迁移量
	GB 31604.8

	
	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2

	
	5
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9

	
	6
	脱色试验
	GB 31604.7

	
	7
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52

	
	8
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）
	GB 31604.21

	
	9
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）
	GB 31604.44

	铝防盗瓶盖、塑料瓶盖、垫片、片材，其他类塑料瓶坯、塑料桶、杯、瓶、盒、框等

	1
	感官要求
	GB 4806.7

	
	2
	总迁移量
	GB 31604.8

	
	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2

	
	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9

	
	5
	脱色试验
	GB 31604.7

	
	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52

	
	7
	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量
	相关食品安全国家标准


表2-2 食品接触用塑料包装工具产品检验项目
	序号
	检验项目
	检测方法

	塑料一次性餐饮具
	1
	负重性能
	GB/T 18006.1

	
	2
	耐温(热)性能
	GB/T 18006.1

	
	3
	感官要求
	GB 4806.7

	
	4
	总迁移量
	GB 31604.8

	
	5
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2

	
	6
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9

	
	7
	脱色试验
	GB 31604.7

	
	8
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52

	
	9
	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量
	相关食品安全国家标准

	
	10
	大肠菌群
	GB 14934

	
	11
	沙门氏菌
	GB 14934

	
	12
	霉菌
	GB 4789.15

	聚丙烯饮用吸管、塑料菜板等其他类食品接触用塑料工具

	1
	感官要求
	GB 4806.7

	
	2
	总迁移量
	GB 31604.8

	
	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2

	
	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9

	
	5
	脱色试验
	GB 31604.7

	
	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52

	
	7
	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量
	相关食品安全国家标准


表2-3  食品接触用塑料包装（复合膜袋）产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7

	2
	总迁移量
	GB 31604.8

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52

	6
	脱色试验
	GB 31604.7

	7
	溶剂残留量总量
	GB 31604.60

GB/T 10004 

	8
	苯类溶剂残留量
	GB/T 10004
GB 31604.60

	9
	特定迁移总量（以己内酰胺计）

（限含PA材质的产品）
	GB 31604.19

	10
	氯乙烯特定迁移量
（限含PVC、PVDC材质的产品）
	GB 31604.31

	11
	邻苯类增塑剂特定迁移量

（限含PVC材质的产品）
	GB 31604.30

	12
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）

（限含PET、PBT材质的产品）
	GB 31604.21

	13
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）

（限含PET材质的产品）
	GB 31604.44

	14
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）

（限含PBT材质的产品）
	GB 31604.51

	15
	微生物总数/菌落总数
	GB/T 18706

GB 4789.2

	16
	致病菌
	GB 4789.4

GB 4789.5

GB 4789.10

GB 4789.11

GB 14934
GB/T 18706

	17
	大肠菌群
	GB/T 18706

GB 4789.3

GB 14934

	18
	霉菌
	GB/T 18706

GB 4789.15

	19
	酵母菌
	GB/T 18706

GB 4789.15

	20
	阻隔性能（氧气）
	GB/T 1038

GB/T 1038.1

	21
	阻隔性能（水蒸气）
	GB/T 1037

	22
	热封强度（仅对袋类产品）
	QB/T 2358

GB/T 19741

	注：1.预期与食品直接接触，且不经消毒或清洗直接使用的复合材料及制品，微生物检验项目选择本表第16、17项，其中第16项检测沙门氏菌。

2.产品执行标准为GB/T 19741-2005，微生物检验项目还应选择本表的第15、16项；产品执行标准为GB/T 18706-2008，微生物检验项目还应选择本表的第15、16、17、18项；产品执行标准为GB/T 18454-2019，微生物检验项目还应选择本表的15、16、17、18、19项。


表2-4  食品接触用塑料包装（非复合膜袋）产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7

	2
	总迁移量
	GB 31604.8

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52

	6
	脱色试验
	GB 31604.7

	7
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 31604.19

	8
	氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）
	GB 31604.31

	9
	邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质)
	GB 31604.30

	10
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质）
	GB 31604.21

	11
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质）
	GB 31604.44

	12
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PBT材质）
	GB 31604.51

	13
	阻隔性能（氧气）
	GB/T 1038

GB/T 1038.1

	14
	阻隔性能（水蒸气）
	GB/T 1037

	15
	热封强度（限袋类产品）
	QB/T 2358


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 4806.13-2023食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品
GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 9685-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品用添加剂使用标准
GB/T 10004-2008  包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 18192-2008  液体食品无菌包装用纸基复合材料

GB/T 18454-2019 液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料
GB/T 18706-2025 液体食品保鲜包装用纸基复合材料

GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋

GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则

GB/T 26690-2011 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜

GB/T 26691-2011 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜

GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋

GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GB/T 30768-2014 食品包装用纸与塑料复合膜、袋

GB/T 40266-2021 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则

GB/T 41168-2021 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋

GB/T 41169-2021 食品包装用纸铝塑复合膜、袋

GB/T 41220-2021 食品包装用复合塑料盖膜

BB/T 0012-2014 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜

BB/T 0041-2021 包装用多层共挤阻隔膜

BB/T 0052-2017 液态奶共挤包装膜、袋

BB/T 0084-2021 蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料

QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 10457-2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则

GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 17030-2019 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜

GB/T 20218-2021 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

GB/T 21661-2020 塑料购物袋
GB/T 21661-2025 塑料购物袋

GB/T 24984-2010 日用塑料袋

GB/T 24334-2009 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜

GB/T 27740-2011 流延聚丙烯（CPP）薄膜

GB/T 38082-2019 生物降解塑料购物袋

BB/T 0002-2008 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜

BB/T 0014-2011 夹链自封袋

BB/T 0030-2019 包装用镀铝薄膜

BB/T 0039-2013 商品零售包装袋

QB/T 1231-1991 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜

QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜
QB/T 2818-2006聚烯烃注塑包装桶

BB/T 0060-2025包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯
BB/T 0060-2012包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯

GB/T 17876-2010 包装容器 塑料防盗瓶盖

BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖

GB/T 4456-2008包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 18006.1-2025 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 41167-2021 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求

GB/T 41000-2021 聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则

GB/T 24693-2009  聚丙烯饮用吸管
QB/T 1870-2015  塑料菜板

BB/T 0025-2004  30/25mm塑料防盗瓶盖

GB/T 38082-2019 生物降解塑料购物袋

QB/T 2471-2000 聚丙烯挤出片材

QB/T 4049-2021 塑料饮水口杯

BB/T 0034-2017 铝防盗瓶盖
GB/T 17876-2010包装容器 塑料防盗瓶盖

《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定（苯类溶剂残留量除外）。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
3.3 其他情况说明

不复检情形：

因溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）易挥发、不稳定等特点，长期存放影响其残留本体含量，故溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）项目不合格不进行复检。
依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。

本细则中规定的其他检验项目，采用备用样品进行复检。 

2
2

