
青岛市壁纸（布）产品质量监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。
抽样数量见下表1

表1 抽样数量
	产品名称
	抽查样品数量
	检验样品数量
	备份样品数量

	壁纸（墙纸）
	2卷
	1卷
	1卷

	壁布（墙布）
	2匹
	1匹（不少于12m2）
	1匹（不少12m2）


2 检验依据
表2-1 壁纸检验项目

	序号
	检测项目
	检测方法

	
	
	

	1
	重金属

（或其他）元素含量
	钡
	GB 18585 5.1

	
	
	镉
	

	
	
	铬
	

	
	
	铅
	

	
	
	砷
	

	
	
	汞
	

	
	
	硒
	

	
	
	锑
	

	2
	氯乙烯单体含量
	GB 18585 5.2

	3
	邻苯二甲酸酯含量
	GB 18585 5.3

	4
	短链氯化石蜡（C10-C13）含量
	GB 18585 5.6

	5
	甲醛释放量
	GB 18585 5.4

	6
	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量
	GB 18585 5.5

	7
	湿摩擦色牢度
	GB/T 34844附录B



	8
	耐摩擦色牢度
	干摩擦
	QB/T 4034-2010附录B

GB/T 3920

	
	
	湿摩擦
	QB/T 4034-2010附录B

GB/T 3920

	9
	湿润拉伸负荷
	纵向
	QB/T 4034-2010



	
	
	横向
	

	10
	湿抗张强度
	纵向
	GB/T 34844

GB/T 465.2

	
	
	横向
	

	11
	伸缩性
	GB/T 34844

GB/T 459



表2-2  壁布（墙布）检验项目

	序号
	检测项目
	检测方法

	
	
	

	1
	可萃取重金属


	锑
	GB/T 17593.1或 GB/T 17593.2



	
	
	镉
	

	
	
	铅
	

	
	
	铬
	

	
	
	钴
	

	
	
	铜
	

	
	
	镍
	

	
	
	铬（六价）
	GB/T 17593.3

	
	
	砷
	GB/T 17593.4

	
	
	汞
	

	2
	甲醛释放速率
	FZ/T 44003附录A

	3
	总挥发性有机化合物（TVOC）释放速率
	FZ/T 44003附录A

	4
	燃烧性能等级
	GB 8624-2012 5.1.1

	5
	垂直燃烧
	GB/T 5455 

	6
	氧指数
	GB/T 5454

	7
	色牢度
	耐摩擦
	干摩
	GB/T 3920

	
	
	
	湿摩
	

	
	
	耐光
	GB/T 8427-2008 方法2

	8
	撕破强力
	GB/T 3917.3

	9
	断裂强力（湿）
	GB/T 3923.1

	可萃取重金属项目、垂直燃烧项目、氧指数项目仅对阻燃墙布进行考核。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1标准依据
GB 18585  室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB/T 34844 壁纸

FZ/T 44003 墙布

JG/T 509   建筑装饰用无纺墙纸

JG/T 510  纺织面墙纸（布）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
3

