青岛市建筑保温材料产品质量监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法

1.1 抽样方法 以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数 抽样基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围 抽查产品种类包括外墙外保温用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料、外墙外保温用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用岩棉板、建筑外墙外保温用岩棉板。

1.4 抽样数量 每批次产品抽样数量及抽样要求见下表：

表 1-1 抽样数量及抽样要求

| 序号 | 产品名称 | 燃烧性能等级 | 每批次抽样样品尺寸 | 每批次抽样样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | B1级或B2(D)级 | 随机抽取长度不小于900mm，宽度不小于500mm，厚度不小于50mm的产品。 | 在同一批次产品中抽取样品不少于至少30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 |
| 2 |  | B2（E）级 |  | 同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。 |
| 3 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | B1级或B2(D)级 | 随机抽取长度不小于900mm，宽度不小于500mm的产品。 | 在同一批次产品中抽取样品不少于至少30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 |
| 4 |  | B2（E）级 |  | 同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。 |
| 5 | 岩棉板 | A（A2）级 | / | 在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2作为检验样品，15m2作为备用样品 |
| 6 |  | A（A1）级 |  | 在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少有3m2作为检验样品，3m2作为备用样品 |

2 检验依据

执行GB/T 29906标准的产品的检验项目及检测方法见表2-1，执行GB/T 10801.1标准的产品的检验项目及检测方法见表2-2，执行JC/T 2441标准的产品的检验项目及检测方法见表2-3，执行GB/T 30595标准的产品的检验项目及检测方法见表2-4，执行GB/T 10801.2标准的产品的检验项目及检测方法见表2-5，执行GB/T 11835标准的产品的检验项目及检测方法见表2-6，执行GB/T 25975标准的产品的检验项目及检测方法见表2-7

表2-1 外墙外保温用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数 | GB/T 10801.1－2021 GB/T 10294－2008或 GB/T 10295－2008 |
| 2 | 表观密度 | GB/T 10801.1－2021 GB/T 6343－2009 |
| 3 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | GB/T 29906－2013 |
| 4 | 吸水率（体积分数） | GB/T 10801.1－2021 GB/T 8810－2005 |
| 5 | 燃烧性能等级 | GB 8624－2012 GB/T 20284－2006 GB/T 8626－2007 GB/T 2406.2－2009 |
| 6 | 六溴环十二烷含量 | GB/T 41077－2021 |

表2-2 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.1－2021 GB/T 8813－2020 |
| 2 | 表观密度偏差 | GB/T 10801.1－2021 GB /T 6343－2009 |
| 3 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 10801.1－2021 GB/T 10294－2008或 GB/T 10295－2008 |
| 4 | 吸水率 | GB/T 10801.1－2021 GB/T 8810－2005 |
| 5 | 燃烧性能 | GB 8624－2012 GB/T 20284－2006或 GB/T 11785－2005 GB/T 8626－2007 |
| 6 | 六溴环十二烷含量 | GB/T 41077－2021 |

表2-3 建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 6343－2009 |
| 2 | 压缩强度 | GB/T 8813－2008 |
| 3 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | GB/T 30804－2014 |
| 4 | 导热系数［平均温度（25±2）℃］ | GB/T 10294－2008 GB/T 10295－2008 |
| 5 | 体积吸水率 | GB/T 8810－2005 |
| 6 | 燃烧性能等级 | GB 8624－2012 GB/T 20284－2006或 GB/T 11785－2005 GB/T 8626－2007 |
| 7 | 六溴环十二烷含量 | GB/T 41077－2021 |

表2-4 外墙外保温用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 6343－2009 |
| 2 | 导热系数（25℃） | GB/T 10801.2－2018或 GB/T 10294－2008或 GB/T 10295－2008 |
| 3 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | GB/T 30595－2014或 GB/T 30595－2024 |
| 4 | 吸水率（V/V） | GB/T 30595－2014或 GB/T 30595－2024或 GB/T 10801.2－2018或 GB/T 8810－2005 |
| 5 | 氧指数 | GB/T 2406.2－2009 |
| 6 | 燃烧性能等级 | GB 8624－2012 GB/T 20284－2006 GB/T 8626－2007 |
| 7 | 六溴环十二烷含量 | GB/T 41077－2021 |
| 注：1.只适用于带表皮的开槽板和不带表皮的毛面板。 2.GB/T 30595－2024标准于2025年4月1日开始实施。 |  |  |

表2-5 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 |  |  | GB/T 10801.2－2018 GB/T 8813－2008 |
| 2 | 吸水率，浸水96h |  |  | GB/T 10801.2－2018 GB/T 8810－2005 |
| 3 | 绝热性能 | 导热系数 | 平均温度10℃ | GB/T 10801.2－2018 GB/T 10294－2008或 GB/T 10295－2008 |
|  |  |  | 平均温度25℃ |  |
|  |  | 热阻 （厚度25mm时） | 平均温度10℃ |  |
|  |  |  | 平均温度25℃ |  |
| 4 | 燃烧性能 |  |  | GB 8624－2012 GB/T 20284－2006或 GB/T 11785－2005 GB/T 8626－2007 |
| 5 | 六溴环十二烷含量 |  |  | GB/T 41077－2021 |

表2-6 绝热用岩棉板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度单值允许偏差 | GB/T 11835—2016 GB/T 5480—2017 |
| 2 | 渣球含量 | GB/T 11835—2016 GB/T 5480—2017 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 11835—2016 GB/T 10294—2008或 GB/T 10295—2008 |
| 4 | 有机物含量 | GB/T 11835—2016 |
| 5 | 燃烧性能 | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010 GB/T 14402—2007 GB/T 20284—2006 |

表2.7 建筑外墙外保温用岩棉板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 5480—2017 |
| 2 | 质量吸湿率 | GB/T 5480—2017 |
| 3 | 憎水率 | GB/T 10299—2011 |
| 4 | 导热系数 | GB/T 10294—2008或 GB/T 10295—2008 |
| 5 | 压缩强度 | GB/T 25975—2018 GB/T 13480—2014 |
| 6 | 垂直于表面的抗拉强度 | GB/T 25975—2018 GB/T 30804—2014 |
| 7 | 燃烧性能 | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010 GB/T 14402—2007 |

注：陈化时间应符合相应的产品标准要求。燃烧性能按照 GB 8624《建筑材料及制品燃烧性 能分级》强制性国家标准，对企业声称的燃烧性能分级进行测试和判定。对执行 GB/T 10801.1、 GB/T 10801.2、JC/T 2441 的用于墙面保温且声称 B1或 B2级的泡沫塑料，需按照 GB/T 2406.2 加测氧指数。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

相关标准

GB/T 10801.1－2021   绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 10801.2－2018   绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB/T 29906－2013    模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 30595－2014     挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 30595－2024     建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料

GB/T 41077－2021    建筑用绝热制品 六溴环十二烷的限值

JC/T 2441－2018      建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板

GB/T 11835—2016 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB/T 25975—2018 建筑外墙外保温用岩棉制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。