青岛市建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽取样品数量见表1

表 1 抽取样品数量
	序号
	产品品种
	抽样数量（m）
	检验样品数量（m）
	备用样品数量（m）

	1
	预铺防水卷材
	8.0
	4.0
	4.0

	2
	湿铺防水卷材
	8.0
	4.0
	4.0

	3
	弹性体改性沥青防水卷材
	5.0
	2.5
	2.5

	4
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	6.0
	3.0
	3.0

	5
	聚氯乙烯（PVC）防水卷材
	4.0
	2.0
	2.0

	6
	高分子防水材料-片材
	6.0
	3.0
	3.0

	7
	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材
	4.0
	2.0
	2.0

	8
	种植屋面用耐根穿刺防水卷材
	同主体材料，详 见表 1 序号3~7
	同主体材料，详见 表 1 序号 3~7
	同主体材料，详见 表 1 序号 3~7


2 检验依据

表 2- 1 预铺防水卷材（企业执行GB/T 23457-2017标准的）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 328.26

	2
	拉伸性能
	拉力
	GB/T 23457-2017

	
	
	拉伸强度
	GB/T 23457-2017

	
	
	膜断裂伸长率
	GB/T 23457-2017


	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	最大拉力时伸长率
	GB/T 23457-2017

	
	
	拉伸时现象
	GB/T 23457-2017

	3
	钉杆撕裂强度
	GB/T 328.18

	4
	抗冲击性能
	GB/T 23457-2017

	5
	抗静态荷载
	GB/T 23457-2017

	6
	耐热性
	GB/T 23457-2017

	7
	低温弯折性
	GB/T 23457-2017

	8
	低温柔性
	GB/T 23457-2017

	9
	渗油性
	GB/T 23457-2017

	10
	不透水性
	GB/T 23457-2017

	11
	与后浇混凝土剥离强度
	无处理
	GB/T 23457-2017

	
	
	浸水处理
	GB/T 23457-2017

	
	
	泥沙污染表面
	GB/T 23457-2017

	
	
	热处理
	GB/T 23457-2017

	12
	热老化
	拉力保持率
	GB/T 23457-2017

	
	
	伸长率保持率
	GB/T 23457-2017

	
	
	低温弯折性
	GB/T 23457-2017

	
	
	低温柔性
	GB/T 23457-2017

	13
	尺寸变化率
	GB/T 23457-2017


表 2-2 预铺防水卷材（企业执行GB/T 23457-2025标准的）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 23457-2025

	2
	拉伸性能
	拉力
	GB/T 23457-2025

	
	
	拉伸强度
	GB/T 23457-2025

	
	
	膜断裂伸长率
	GB/T 23457-2025

	
	
	最大拉力时伸长率
	GB/T 23457-2025

	
	
	拉伸时现象
	GB/T 23457-2025

	3
	抗静态荷载
	GB/T 23457-2025

	4
	耐热性
	GB/T 23457-2025

	5
	低温弯折性
	GB/T 23457-2025

	6
	低温柔性
	GB/T 23457-2025

	7
	渗油性
	GB/T 23457-2025

	8
	不透水性
	GB/T 23457-2025

	9
	与后浇混凝土剥离强度
	无处理
	GB/T 23457-2025

	
	
	浸水处理
	GB/T 23457-2025

	
	
	泥沙污染表面
	GB/T 23457-2025

	
	
	热处理
	GB/T 23457-2025

	10
	热空气老化
	拉力保持率
	GB/T 23457-2025

	
	
	伸长率保持率
	GB/T 23457-2025


	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	低温弯折性
	GB/T 23457-2025

	
	
	低温柔性
	GB/T 23457-2025

	11
	尺寸变化率
	GB/T 23457-2025


表 3 湿铺防水卷材

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 328.26

	2
	拉伸性能
	拉力
	GB/T 35467

	
	
	最大拉力时伸长率
	GB/T 35467

	
	
	拉伸时现象
	GB/T 35467

	3
	撕裂力
	GB/T 35467

	4
	耐热性
	GB/T 35467

	5
	低温柔性
	GB/T 35467

	6
	不透水性
	GB/T 35467

	7
	卷材与卷材剥离强度
（搭接边）
	无处理
	GB/T 35467

	
	
	浸水处理
	GB/T 35467

	
	
	热处理
	GB/T 35467

	8
	渗油性
	GB/T 35467

	9
	持粘性
	GB/T 35467

	10
	与水泥砂浆剥离强度
	无处理
	GB/T 35467

	
	
	热处理
	GB/T 35467

	11
	热老化
	拉力保持率
	GB/T 35467

	
	
	伸长率保持率
	GB/T 35467

	
	
	低温柔性
	GB/T 35467

	12
	尺寸变化率
	GB/T 35467


	序号
	检验项目
	检验方法

	13
	热稳定性
	GB/T 35467


表 4-1 弹性体改性沥青防水卷材（企业执行 GB 18242-2008标准的）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB 18242-2008

	2
	耐热性
	GB 18242-2008

	3
	低温柔性
	GB 18242-2008

	4
	不透水性
	GB 18242-2008

	5
	拉力
	GB 18242-2008

	6
	延伸率
	GB 18242-2008

	7
	浸水后质量增加
	GB 18242-2008

	8
	热老化
	拉力保持率
	GB 18242-2008

	
	
	延伸率保持率
	GB 18242-2008

	
	
	低温柔性
	GB 18242-2008

	
	
	尺寸变化率
	GB 18242-2008

	
	
	质量损失
	GB 18242-2008

	9
	渗油性
	GB 18242-2008

	10
	接缝剥离强度
	GB 18242-2008


表 4-2 弹性体改性沥青防水卷材（企业执行 GB/T 18242-2025标准的）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 18242-2025

	2
	耐热性
	GB/T 18242-2025

	3
	低温柔性
	GB/T 18242-2025

	4
	不透水性
	GB/T 18242-2025

	5
	拉伸性能
	最大拉力
	GB/T 18242-2025

	
	
	最大拉力时延伸率
	GB/T 18242-2025

	
	
	试验现象
	GB/T 18242-2025

	6
	吸水率
	GB/T 18242-2025

	7
	热老化
	拉伸性能
	最大拉力保持率
	GB/T 18242-2025

	
	
	
	最大拉力时延伸率保持率
	GB/T 18242-2025

	
	
	低温柔性
	GB/T 18242-2025

	
	
	质量损失
	GB/T 18242-2025

	8
	渗油性
	GB/T 18242-2025


表 5 自粘聚合物改性沥青防水卷材

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸性能
	拉力
	GB 23441

	
	
	最大拉力时延伸率
	GB 23441

	
	
	沥青断裂延伸率
	GB 23441

	
	
	拉伸时现象
	GB 23441

	2
	钉杆撕裂强度
	GB/T 328.18-2007

	3
	耐热性
	GB 23441

	4
	低温柔性
	GB 23441

	5
	不透水性
	GB 23441

	6
	剥离强度
	GB 23441

	7
	渗油性
	GB 23441

	8
	持粘性
	GB 23441

	9
	热老化
	拉力保持率
	GB 23441

	
	
	最大拉力时延伸率
	GB 23441

	
	
	低温柔性
	GB 23441

	
	
	剥离强度卷材与铝板
	GB 23441

	
	
	尺寸稳定性
	GB 23441

	10
	热稳定性
	GB 23441

	11
	可溶物含量
	GB/T 328.26-2007

	12
	自粘沥青再剥离强度
	GB 23441


表 6 聚氯乙烯（PVC）防水卷材

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	中间胎基上面树脂层厚度
	GB 12952

	2
	拉伸性能
	最大拉力
	GB 12952

	
	
	拉伸强度
	GB 12952

	
	
	最大拉力时伸长率
	GB 12952

	
	
	断裂伸长率
	GB 12952

	3
	热处理尺寸变化率
	GB 12952

	4
	低温弯折性
	GB/T 328.15

	5
	不透水性
	GB 12952

	6
	抗冲击性能
	GB 12952

	7
	抗静态荷载
	GB 12952

	8
	直角撕裂强度
	GB 12952

	9
	梯形撕裂强度
	GB 12952

	10
	吸水率
	GB 12952

	11
	接缝剥离强度
	GB 12952


表 7 高分子防水材料-片材

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸强度
	GB/T 18173.1

	2
	拉断伸长率
	GB/T 18173.1

	3
	撕裂强度
	GB/T 18173.1

	4
	不透水性
	GB/T 18173.1

	5
	低温弯折
	GB/T 18173.1

	6
	加热伸缩量
	GB/T 18173.1

	7
	热空气老化
	拉伸强度保持率
	GB/T 3512

	
	
	拉断伸长率保持率
	GB/T 3512

	8
	耐碱性
	GB/T 18173.1 GB/T 1690

	9
	复合强度(FS2 型表层与芯层)
	GB/T 18173.1


表 8 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	中间胎基上面树脂层厚度
	GB 27789

	2
	拉伸性能
	最大拉力
	GB 27789

	
	
	拉伸强度
	GB 27789

	
	
	最大拉力时伸长率
	GB 27789

	
	
	断裂伸长率
	GB 27789

	3
	热处理尺寸变化率
	GB 27789

	4
	低温弯折性
	GB/T 328.15

	5
	不透水性
	GB 27789

	6
	抗冲击性能
	GB 27789

	7
	抗静态荷载
	GB 27789


	序号
	检验项目
	检验方法

	8
	直角撕裂强度
	GB 27789

	9
	梯形撕裂强度
	GB 27789

	10
	吸水率
	GB 27789

	11
	接缝剥离强度
	GB 27789


表 9 种植屋面用耐根穿刺防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	主体材料为弹性体改性沥青防水卷材 见表 4-1、表
4-2
	见表 4-1、表 4-2

	2
	主体材料为自粘聚合物改性沥青防水卷材，耐热性项目见表5，其余项目见见表 4-1、表 4-2
	见表 4-1、表 4-2、表 5

	3
	主体材料为聚氯乙烯（PVC）防水卷材 见表 6
	见表 6

	4
	主体材料为高分子防水材料-片材 见表 7
	见表 7

	5
	主体材料为热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 见表 8
	见表 8


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB/T 18242-2025 弹性体/塑性体改性沥青防水卷材
GB 12952  聚氯乙烯（PVC）防水卷材

GB 23441  自粘聚合物改性沥青防水卷材  

GB 27789  热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 

GB/T 23457-2017  预铺防水卷材

GB/T 23457-2025  预铺防水卷材

GB/T 35467  湿铺防水卷材

GB/T 18173.1  高分子防水材料  第 1 部分：片材 

GB/T 35468  种植屋面用耐根穿刺防水卷材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

