
青岛市水性木器涂料产品质量监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。
每种产品抽取样品2桶[2kg/桶(或2L/桶)，当独立包装产品质量≤5kg(或5L/)时，应尽量整包装抽取，避免分装]，其中1桶作为检验样品，1桶作为备用样品。
2 检验依据

表1 水性木器涂料(A类、B类)

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB/T 23985-2009

GB/T 34682-2017

GB/T 41953

GB/T 1725

GB/T 6750

GB/T 9754

	2
	苯系物总和含量
	GB/T 23990-2009

	3
	甲醛含量
	GB/T 23993

	4
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB/T 23986.2-2023

	5
	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量
	GB/T 31414

	6
	细度
	GB/T 23999-2009

GB/T 1724-2019

	7
	不挥发物
	GB/T 23999-2009

GB/T 1725-2007

	8
	干燥时间
	GB/T 23999-2009

GB/T 1728-1979

	9
	贮存稳定性
	GB/T 23999-2009

	10
	涂膜外观
	GB/T 23999-2009

	11
	硬度（擦伤）
	GB/T 23999-2009

GB/T 6739-2006

	12
	附着力
	GB/T 23999-2009

GB/T 9286-1998

	13
	抗粘连性
	GB/T 23999-2009

GB/T 23982-2009

	14
	耐划伤性
	GB/T 23999-2009

GB/T 9279.1-2015

	15
	耐水性
	GB/T 23999-2009

GB/T 1766-2008

GB/T 4893.1-2005

	16
	耐碱性
	GB/T 23999-2009

GB/T 1766-2008

GB/T 4893.1-2005

	17
	耐醇性
	GB/T 23999-2009

GB/T 1766-2008

GB/T 4893.1-2005

	18
	耐污染性
	GB/T 23999-2009

GB/T 1766-2008

GB/T 4893.1-2005

	19
	耐干热性
	GB/T 23999-2009

GB/T 4893.3-2005


表2 水性木器涂料(C类)

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB/T 23985-2009

GB/T 34682-2017

GB/T 41953

GB/T 1725

GB/T 6750

GB/T 9754

	2
	苯系物总和含量
	GB/T 23990-2009

	3
	甲醛含量
	GB/T 23993

	4
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB/T 23986.2-2023

	5
	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量
	GB/T 31414

	6
	细度
	GB/T 23999-2009

GB/T 1724-2019

	7
	不挥发物
	GB/T 23999-2009

GB/T 1725-2007

	8
	干燥时间
	GB/T 23999-2009

GB/T 1728-1979

	9
	贮存稳定性
	GB/T 23999-2009

	10
	涂膜外观
	GB/T 23999-2009

	11
	硬度（擦伤）
	GB/T 23999-2009

GB/T 6739-2006

	12
	附着力
	GB/T 23999-2009

GB/T 9286-1998

	13
	耐水性
	GB/T 23999-2009

GB/T 1766-2008

GB/T 4893.1-2005

	14
	耐碱性
	GB/T 23999-2009

GB/T 1766-2008

GB/T 4893.1-2005

	15
	耐醇性
	GB/T 23999-2009

GB/T 1766-2008

GB/T 4893.1-2005

	16
	耐污染性
	GB/T 23999-2009

GB/T 1766-2008

GB/T 4893.1-2005

	17
	耐干热性
	GB/T 23999-2009

GB/T 4893.3-2005


表3 水性木器涂料(D类)

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB/T 23985-2009

GB/T 34682-2017

GB/T 41953

GB/T 1725

GB/T 6750

GB/T 9754

	2
	苯系物总和含量
	GB/T 23990-2009

	3
	甲醛含量
	GB/T 23993

	4
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB/T 23986.2-2023

	5
	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量
	GB/T 31414

	6
	不挥发物
	GB/T 23999-2009

GB/T 1725-2007

	7
	干燥时间
	GB/T 23999-2009

GB/T 1728-1979

	8
	贮存稳定性
	GB/T 23999-2009

	9
	附着力
	GB/T 23999-2009

GB/T 9286-1998


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 30981.2-2025         涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料
GB/T 23999-2009         室内装饰装修用水性木器涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
2

