
青岛市运动场地面层原材料产品质量监督抽查实施细则

（2026年）
1 抽样方法
1.1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取，抽取近两年内生产的产品（如产品有明示的保质期，所抽产品应在保质期内）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。
1.3抽样范围

抽查产品种类包括非固体原材料、弹性颗粒、预制型面层、人造草。

1.4抽样数量
每批次产品抽样数量见表1抽样数量表。

表1 抽样数量表

	序号
	产品种类
	抽样数量

	1
	非固体原材料
	200g×2

	2
	弹性颗粒
	200g×2

	3
	预制型面层
	3块×2，mm：400×300

	
	
	3块×2，mm：500×500（GB/T 14833）

	4
	人造草
	3块×2，mm：400×300（GB 36246）

	
	
	2块×2，m：1.2×1.2（GB/T 20394）

	注：

产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。

抽取的两份样品分别单独封装，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品。复检备用样品保存在承检机构。检验样品和复检备用样品包装内应至少分别放一张所抽样品的产品合格证。

多组分非固体原材料应按照配比取每种组分，配比最小组分取样量不少于50mL。

固体原材料草丝高度小于30mm的人造草产品应加取10m草丝。

按形态分为：非固体原材料、固体原材料（弹性颗粒）、预制卷材（块材）、人造草。

人造草按草丝形态分为：单丝、开网丝、卷曲丝；卷曲丝分为：网状卷曲丝和单丝卷曲。


2 检验依据
表2-1 中小学用-非固体原料检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	
	
	

	1
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和
	GB 36246

	2
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和
	GB 36246

	3
	短链氯化石蜡（C10-C13）
	GB 36246

	4
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和
	GB/T 18446

	5
	挥发性有机化合物
	GB36246

	6
	游离甲醛
	GB 18583

	7
	苯
	GB 18581-2009

	8
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	GB 18581-2009

	9
	可溶性铅
	GB/T 23991

	10
	可溶性镉
	GB/T 23991

	11
	可溶性铬
	GB/T 23991

	12
	可溶性汞
	GB/T 23991


表2-2 中小学用-固体原料（预制卷材）检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	
	
	

	1
	18种多环芳烃总和
	GB 36246

	2
	苯并[a]芘
	GB 36246

	3
	可溶性铅
	GB/T 23991

	4
	可溶性镉
	GB/T 23991

	5
	可溶性铬
	GB/T 23991

	6
	可溶性汞
	GB/T 23991


表2-3 中小学用-弹性颗粒检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	
	
	

	1
	高聚物总量a
	GB 36246

	2
	18种多环芳烃总和
	GB 36246

	3
	苯并[a]芘
	GB 36246

	4
	可溶性铅
	GB/T 23991

	5
	可溶性镉
	GB/T 23991

	6
	可溶性铬
	GB/T 23991

	7
	可溶性汞
	GB/T 23991

	8
	气味等级b
	GB 36246

	a.仅合成材料面层防滑胶粒及人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项；

b.仅人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项。


表2-4 中小学用-人造草检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	
	
	

	1
	草丝拉断力
	GB 36246

	2
	单簇草丝拔出力
	GB 36246

	3
	18种多环芳烃总和
	GB 36246

	4
	苯并[a]芘
	GB 36246

	5
	可溶性铅
	GB/T 23991

	6
	可溶性镉
	GB/T 23991

	7
	可溶性铬
	GB/T 23991

	8
	可溶性汞
	GB/T 23991


表2-5 山东省地方标准产品-预制型面层检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	
	
	

	1
	挥发性有机化合物（VOC）释放量
	DB37/T 2904

	2
	苯
	DB37/T 2904

	3
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	DB37/T 2904

	4
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和
	DB37/T 2904

	5
	游离二甲基甲烷二异氰酸酯（MDI）
	DB37/T 2904

	6
	多环芳烃（18种总和）
	GB/T 29614

	7
	苯并[a]芘
	GB/T 29614

	8
	短链氯化石蜡（C10-C13）
	DB37/T 2904

	9
	邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）
	DB37/T 2904

	10
	邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）
	DB37/T 2904

	11
	3,3’-二氯-4,4’-二氨基二苯基甲烷（MOCA）
	DB37/T 2904

	12
	无机填料含量
	DB37/T 2904

	13
	可溶性铅
	GB/T 23991

	14
	可溶性镉
	GB/T 23991

	15
	可溶性铬
	GB/T 23991

	16
	可溶性汞
	GB/T 23991

	17
	气味等级
	DB37/T 2904


表2-6 山东省地方标准产品-聚氨酯胶体主料检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	挥发性有机化合物含量
	DB37/T 2904

	2
	游离甲醛
	GB 18583

	3
	苯
	DB37/T 2904

	4
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	DB37/T 2904

	5
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和
	DB37/T 2904

	6
	短链氯化石蜡（C10-C13）
	DB37/T 2904

	7
	邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）
	DB37/T 2904

	8
	邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）
	DB37/T 2904

	9
	可溶性铅
	GB/T 23991

	10
	可溶性镉
	GB/T 23991

	11
	可溶性铬
	GB/T 23991

	12
	可溶性汞
	GB/T 23991


表2-7 山东省地方标准产品-聚丙烯酸胶体主料检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	挥发性有机化合物含量
	DB37/T 2904

	2
	游离甲醛
	GB 18583

	3
	苯
	DB37/T 2904

	4
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	DB37/T 2904

	5
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和
	DB37/T 2904

	6
	短链氯化石蜡（C10-C13）
	DB37/T 2904

	7
	可溶性铅
	GB/T 23991

	8
	可溶性镉
	GB/T 23991

	9
	可溶性铬
	GB/T 23991

	10
	可溶性汞
	GB/T 23991


表2-8 山东省地方标准产品-胶粘剂检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	挥发性有机化合物含量
	DB37/T 2904

	2
	游离甲醛
	GB 18583

	3
	苯
	DB37/T 2904

	4
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	DB37/T 2904

	5
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和
	DB37/T 2904

	6
	短链氯化石蜡（C10-C13）
	DB37/T 2904

	7
	可溶性铅
	GB/T 23991

	8
	可溶性镉
	GB/T 23991

	9
	可溶性铬
	GB/T 23991

	10
	可溶性汞
	GB/T 23991


表2-9 山东省地方标准产品-弹性颗粒检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	
	
	

	1
	高聚物总量a
	DB37/T 2904

	2
	挥发性有机化合物（VOC）释放量
	DB37/T 2904

	3
	苯
	DB37/T 2904

	4
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	DB37/T 2904

	5
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二 异氰酸酯（HDI）总和
	DB37/T 2904

	6
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）
	DB37/T 2904

	7
	  多环芳烃（18种总和）
	DB37/T 2904

	8
	苯并[a]芘
	DB37/T 2904

	9
	可溶性铅
	GB/T 23991

	10
	可溶性镉
	GB/T 23991

	11
	可溶性铬
	GB/T 23991

	12
	可溶性汞
	GB/T 23991

	13
	气味等级
	DB37/T 2904

	a.仅合成材料面层防滑胶粒、人造草填充颗粒适用此项。


表2-10 体育用人造草检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	
	
	

	1
	草簇密度（纵向密度、横向密度）
	GB/T 20394

	2
	草丝高度
	GB/T 20394

	3
	草丝克重
	GB/T 20394

	4
	渗水性（充矽砂前）
	GB/T 20394

	5
	耐酸性(试验时间：48h)
	GB/T 20394

	6
	耐碱性(试验时间：48h)
	GB/T 20394

	7
	草丝拉断力a
	GB/T 20394

	8
	草丝耐磨性保留率
	GB/T 20394

	9
	老化试验后的草丝拉断力保留率a
	GB/T 20394

GB/T 8430-1998

	10
	耐气候色牢度
	GB/T 8430-1998

	11
	低温试验-草丝拉断力保留率a
	GB/T 20394

	12
	低温试验-单簇草丝拔出力保留率b
	GB/T 20394

QB/T 1090-2001

	13
	单簇草丝拔出力b
	QB/T 1090-2001

	14
	底布拉断力
	GB/T 20394

	15
	可迁移元素最大限量
	GB 6675.4-2014

	16
	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量
	GB 18587-2001

	17
	甲醛释放量
	GB 18587-2001

	18
	苯乙烯释放量
	GB 18587-2001

	19
	4-苯基环己烯释放量
	GB 18587-2001

	a.草丝拉断力及其保留率仅检测标称草丝高度大于或等于30mm的单丝和开网丝,草丝高度小于30 mm的不检测,卷曲丝的不检测。

b.单簇草丝拔出力及其保留率仅检测标称草丝高度大于或等于20mm的草坪,草丝高度小于20mm的不检测。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 36246  《中小学合成材料面层运动场地》；

GB/T 20394  《体育用人造草》；

GB/T 14833  《合成材料运动场地面层》；

DB37/T 2904  《运动场地合成材料面层 原材料使用规范》；

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
3.3 不复检情形

挥发性有机化合物（VOC）释放量、有害物质释放量[总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛、苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和、二硫化碳]、气味等级、有害物质释放限量[总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛、苯乙烯、4-苯基环己烯]项目不进行复检。

6

