青岛市食品接触用纸包装及容器等产品质量监督抽查实施细则

（2026年）
1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

抽查产品种类包括食品接触用纸餐具、纸盒、纸袋、纸罐（纸板类罐、圆柱形复合罐）、 纸吸管、纸杯、纸和纸板、纸和纸板制成的纸包装及容器。

抽取同一规格型号、同一批次的产品。 1.4 抽样数量

每批次产品抽取样品数量见表 1。

表 1 食品接触用纸包装及容器等制品产品抽样数量
	序号
	产品种类
	抽样数量

	1
	纸餐具
	检验样品：50只

备用样品：20只

	2
	纸盒
	检验样品：30只

备用样品：10只

	3
	纸袋
	检验样品：40只

备用样品：20只

	4
	纸罐
	纸板类罐
	检验样品：25只

备用样品： 5只

	
	
	圆柱形复合罐
	检验样品：40只

备用样品：10只

	5
	纸吸管
	检验样品：400支

备用样品： 200支

	6
	纸杯
	检验样品：50只

备用样品：50只

	7
	纸和纸板
	检验样品： 8m2
备用样品： 5m2

	8
	纸和纸板制成的纸包装及容器
	检验样品：100（张/片/只）

备用样品： 50（张/片/只）


预期与食品直接接触，且不经消毒或清洗直接使用的纸和纸板材料及制品，微生物项目 的检验样品单独包装。

可根据产品规格大小适当增减抽样数量。

若产品最小销售包装为密封包装，为避免抽样时破坏原包装，可按采样数折算所需的最 少包装数抽取样品，保证检验样品不少于表 1 中检验样品数量，备用样品不少于表 1 中备用 样品数量。若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于 300g，其中检样、备样按比 例 2:1 抽取。

2 检验依据
表 2-1 纸餐具（淋膜纸餐具）产品检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7

	2
	总迁移量
	GB 31604.8

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2

	4
	重金属（以 Pb 计）
	GB 31604.9

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52

	6
	大肠菌群
	GB 14934

	7
	沙门氏菌
	GB 14934

	8
	耐温试验（95℃±5℃的油、水，30min）或 耐温性能（耐热水、耐热油）
	GB/T 27589-2011

或 GB/T 27591-2025

	9
	渗漏性能（95℃±5℃水、油）

或 漏水性
	GB/T 27591-2011

或 GB/T 27591-2025

	10
	渗漏性能（90℃±5℃水、95℃±5℃油）
	QB/T 2898

	11
	抗压强度
	GB/T 27591-2011

GB/T 27591-2025


表 2-2 纸杯产品检验项目
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	感官要求 a
	GB 4806.7

GB 4806.8

	2
	铅（Pb）b
	GB 31604.34
或

GB 31604.49

	3
	砷（As）b
	GB 31604.38
或

GB 31604.49

	4
	甲醛 b
	GB 4806.8

GB 31604.48

	5
	荧光性物质 b
（波长 254nm 和 365nm）
	GB 31604.47

	6
	总迁移量
	GB 31604.8

	序号
	检验项目
	检测方法

	7
	高锰酸钾消耗量 c
	GB 31604.2

	8
	重金属(以 Pb 计)
	GB 31604.9

	9
	芳香族伯胺迁移总量 c
	GB 31604.52

	10
	1,3-二氯-2-丙醇 b
	GB 4806.8

	11
	3-氯-1,2-丙二醇 b
	GB 4806.8

	12
	大肠菌群
	GB 14934

	13
	沙门氏菌
	GB 14934

	14
	霉菌 b
	GB 4806.8

GB 4789.15

	15
	感官指标
	GB/T 27590

	16
	渗漏性能
	GB/T 27590

	17
	杯身挺度
	GB/T 27590

	注：

a 食品接触层淋（覆）膜的产品感官执行 GB 4806.7，其他类的感官执行 GB 4806.8。

b 适用于食品接触层未淋（覆）膜的产品。

c 适用于食品接触层淋（覆）膜的产品。


2-3 纸餐具（纸浆模塑餐具）产品检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8

	2
	铅（Pb）
	GB 31604.34

或

GB 31604.49

	3
	砷（As）
	GB 31604.38

或

GB 31604.49

	4
	甲醛
	GB 4806.8
GB 31604.48

	5
	荧光性物质

（波长 254nm 和 365nm）
	GB 31604.47

	6
	总迁移量
	GB 4806.8
GB 31604.8

	7
	重金属（以 Pb 计）
	GB 31604.9

	8
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8

	9
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8

	10
	大肠菌群
	GB 14934

	11
	沙门氏菌
	GB 14934


	序号
	检验项目
	检测方法

	12
	霉菌
	GB 4806.8
GB 4789.15

	13
	耐温性能
	GB/T 36787

	14
	杯身挺度
	GB/T 27590-2011

	15
	抗压性能
	GB/T 36787


表 2-4 食品包装纸产品检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	感官
	GB 4806.8

	2
	铅（Pb）
	GB 31604.34

或

GB 31604.49

	3
	砷（As）
	GB 31604.38

或

GB 31604.49

	4
	甲醛
	GB 4806.8
GB 31604.48

	5
	荧光性物质

（波长 254nm 和 365nm）
	GB 31604.47

	6
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8

	7
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8

	8
	大肠菌群
	GB 14934

	9
	沙门氏菌
	GB 14934

	10
	霉菌
	GB 4806.8
GB 4789.15

	11
	抗张指数

(纵横平均)
	GB/T 12914

	12
	撕裂指数
	GB/T 455

	13
	耐破指数
	GB/T 454


表 2-5 其他淋（覆）膜的食品接触用纸包装及容器等制品产品检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7

	2
	总迁移量
	GB 31604.8

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2

	4
	重金属(以 Pb 计)
	GB 31604.9

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52

	6
	大肠菌群
	GB 14934

	7
	沙门氏菌
	GB 14934

	备注：适用于食品接触层淋（覆）膜的产品。


表 2-6 其他食品接触用纸包装及容器等制品产品检验项目

	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8

	2
	铅（Pb）
	GB 31604.34

或

GB 31604.49

	3
	砷（As）
	GB 31604.38

或

GB 31604.49

	4
	甲醛
	GB 4806.8

GB 31604.48

	5
	荧光性物质

（波长 254nm 和 365nm）
	GB 31604.47

	6
	总迁移量
	GB 4806.8

GB 31604.8

	7
	重金属(以 Pb 计)
	GB 31604.9

	8
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8

	9
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8

	10
	大肠菌群
	GB 14934

	11
	沙门氏菌
	GB 14934

	12
	霉菌
	GB 4806.8

GB 4789.15

	备注：适用于食品接触层未淋（覆）膜的产品。


注： 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

产品明示标准未标注年代号的，检验时根据生产日期选择有效的执行标准。 
3 判定规则

3.1依据标准

3.1 标准依据

GB 4806.7
食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8
食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.13

食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 4806.14
食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨 GB 4806.15
食品安全国家标准 食品接触材料及制品用黏合剂

GB 9685
食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准 

GB/T 27589-2011
纸餐盒

GB/T 27590-2022
纸杯

GB/T 27591-2011
纸碗

GB/T 27591-2025
纸餐具
GB/T 36787-2018
纸浆模塑餐具
QB/T 1014-2010
食品包装纸

QB/T 1014-2025
食品包装纸

QB/T 2898-2007  餐用纸制品

GB/T 36392-2018食品包装用淋膜纸和纸板
GB/T 36392-2025食品包装用淋膜纸和纸板
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
3.3 不复检情形：本细则中确定的大肠菌群、沙门氏菌、霉菌检验项目，不进行复检。 本细则中确定的除大肠菌群、沙门氏菌、霉菌以外的检验项目，采用备用样品进行复检。

